# Magnetická polévací zkouška – příklady

- Jaké znáte metody NDT založené na magnetickém principu?

- Metody rozptylových polí, metody magnetické strukturoskopie, metody vířivých proudů

- Jakými fyzikálními veličinami je definováno magnetické pole?

- Intenzitou magnetického pole, magnetickou indukcí, permeabilitou látky

- Jaké 3 základní pravidla platí pro chování indukčních čar?

- Čáry jsou vždy uzavřené křivky, nikde se neprotínají, směřují od jižního k severnímu pólu

- Jak rozdělujeme látky dle chování v magnetické poli?

- Diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické látky

- Co je to magnetická doména a jak souvisí s procesem magnetizace?

- Magnetická doména je útvar do kterého spadají všechny atomy se stejným magnetickým momentem, dle velikosti domén a způsobem jejich natáčení, resp. chováním po ukončení magnetizace určují vhodnost materiálu k provedení magnetické zkoušky

- Co je to magnetická hysterezní smyčka?

- je uzavřená křivka magnetování, která vyjadřuje závislost magnetizace M na intenzitě magnetického pole H při pomalé, plynulé změně intenzity magnetického pole

- Co popisuje magnetizační křivka?

- Popisuje závislost magnetické indukce na intenzitě magnetického pole v daném prostředí

- Jaký je pracovní rozsah magnetické práškové metody ve vztahu k intenzitě magnetického pole?

- Dle ČSN normy musí být dosaženo hodnoty intenzity v daném zkoumaném materiálu v rozmezí 2 – 6 kA/m

- Definujete pojem magnetické rozptylové pole.

- část magnetického toku probíhající mimo předpokládanou dráhu (u povrchové vady vystoupí z magnetovaného předmětu nad jeho povrch do vzduchu, vlivem magnetické vodivosti vzduchu vadu překlene a za vadou se opět šíří předmětem dále

- Stručně popište, jak funguje metoda magnetická prášková?

- naneseme-li na zmagnetovaný předmět jemný feromagnetický prášek, zachytí se působením rozptylového toku nad trhlinou (vytvoří jakýsi „feromagnetický most“. Na místech mimo vadu se prášek nezachytí

- Jaké jsou možnosti magnetizace součásti?

- Podélná, příčná a kombinovaná magnetizace, střídavá a stejnosměrná magnetizace

- Jaké vady je možné magnetickou práškovou metodou detekovat?

- Povrchové a podpovrchové (dle typu magnetizace od 2 – 10 mm pod povrchem), dále vady musí protínat siločáry magnetického pole alespoň pod úhlem 45°

- Proč je nutné provádět magnetizaci ve dvou směrech?

- Z důvodu zamezení situace, že by vada mohla být rovnoběžná se směrem magnetizace

- Jaké typy magnetických polí rozlišujeme?

- Podélné a příčné

- Jaké jsou výhody a nevýhody stejnosměrné a střídavé magnetizace?

- Stejnosměrná magnetizace: lze detekovat i hluboké defekty, je třeba demagnetizace, magnetické pole špatně „kopíruje“ povrch, což zvyšuje pravděpodobnost výskytu falešných indikací

- Střídavá magnetizace: „kopíruje“ dobře povrch součásti, dochází k samovolné demagnetizaci, vysoká hustota magnetického pole na povrchu součásti, z čehož vyplývá vyšší citlivost na malé vady

- Jaký je rozdíl při použití barevné suspenze a fluorescenční?

- Při použití barevné suspenze je vada zjistitelná na základě barevného kontrastu, v případě fluorescenční suspenze je vada detekovatelná pod osvětlením UV lampou, kdy začne sama vydávat světlo – kontrast jasu = citlivější metoda

- K čemu se používá Hallova sonda a Bertholdova měrka?

- Hallova sonda se používá pro kvantifikaci hodnot magnetického pole (intenzita magnetického pole)

- Bertholdova měrka slouží k ověření, zda-li je magnetizací předmětu dosaženo dostatečné hodnoty

- Lze ke zkoušce použít jako zdroj magnetizace permanentní magnety?

- ano