
           

Magnetická polévací zkouška – příklady
1. Jaké znáte metody NDT založené na magnetickém principu?
· Metody rozptylových polí, metody magnetické strukturoskopie, metody vířivých proudů
2. Jakými fyzikálními veličinami je definováno magnetické pole?
· Intenzitou magnetického pole, magnetickou indukcí, permeabilitou látky
3. Jaké 3 základní pravidla platí pro chování indukčních čar?
· Čáry jsou vždy uzavřené křivky, nikde se neprotínají, směřují od jižního k severnímu pólu
4. Jak rozdělujeme látky dle chování v magnetické poli?
· Diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické látky
5. Co je to magnetická doména a jak souvisí s procesem magnetizace?
· Magnetická doména je útvar do kterého spadají všechny atomy se stejným magnetickým momentem, dle velikosti domén a způsobem jejich natáčení, resp. chováním po ukončení magnetizace určují vhodnost materiálu k provedení magnetické zkoušky
6. Co je to magnetická hysterezní smyčka?
· je uzavřená křivka magnetování, která vyjadřuje závislost magnetizace M na intenzitě magnetického pole H při pomalé, plynulé změně intenzity magnetického pole
7. Co popisuje magnetizační křivka?
· Popisuje závislost magnetické indukce na intenzitě magnetického pole v daném prostředí
8. Jaký je pracovní rozsah magnetické práškové metody ve vztahu k intenzitě magnetického pole?
· Dle ČSN normy musí být dosaženo hodnoty intenzity v daném zkoumaném materiálu v rozmezí 2 – 6 kA/m
9. Definujete pojem magnetické rozptylové pole.
· část magnetického toku probíhající mimo předpokládanou dráhu (u povrchové vady vystoupí z magnetovaného předmětu nad jeho povrch do vzduchu, vlivem magnetické vodivosti vzduchu vadu překlene a za vadou se opět šíří předmětem dále
10. Stručně popište, jak funguje metoda magnetická prášková?
· naneseme-li na zmagnetovaný předmět jemný feromagnetický prášek, zachytí se působením rozptylového toku nad trhlinou (vytvoří jakýsi „feromagnetický most“. Na místech mimo vadu se prášek nezachytí
11. Jaké jsou možnosti magnetizace součásti?
· Podélná, příčná a kombinovaná magnetizace, střídavá a stejnosměrná magnetizace
12. Jaké vady je možné magnetickou práškovou metodou detekovat?
· Povrchové a podpovrchové (dle typu magnetizace od 2 – 10 mm pod povrchem), dále vady musí protínat siločáry magnetického pole alespoň pod úhlem 45°
13. Proč je nutné provádět magnetizaci ve dvou směrech?
· Z důvodu zamezení situace, že by vada mohla být rovnoběžná se směrem magnetizace
14. Jaké typy magnetických polí rozlišujeme?
· Podélné a příčné
15. Jaké jsou výhody a nevýhody stejnosměrné a střídavé magnetizace?
· Stejnosměrná magnetizace: lze detekovat i hluboké defekty, je třeba demagnetizace, magnetické pole špatně „kopíruje“ povrch, což zvyšuje pravděpodobnost výskytu falešných indikací
· Střídavá magnetizace: „kopíruje“ dobře povrch součásti, dochází k samovolné demagnetizaci, vysoká hustota magnetického pole na povrchu součásti, z čehož vyplývá vyšší citlivost na malé vady
16. Jaký je rozdíl při použití barevné suspenze a fluorescenční?
· Při použití barevné suspenze je vada zjistitelná na základě barevného kontrastu, v případě fluorescenční suspenze je vada detekovatelná pod osvětlením UV lampou, kdy začne sama vydávat světlo – kontrast jasu = citlivější metoda
17. K čemu se používá Hallova sonda a Bertholdova měrka?
· Hallova sonda se používá pro kvantifikaci hodnot magnetického pole (intenzita magnetického pole)
· Bertholdova měrka slouží k ověření, zda-li je magnetizací předmětu dosaženo dostatečné hodnoty
18. Lze ke zkoušce použít jako zdroj magnetizace permanentní magnety?
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