
           

Prozařovací zkouška – příklady
1. Popište hlavní princip prozařovací zkoušky. Na jakém principu lze detekovat vady?
· paprsky RTG záření mají schopnost pronikat pevnými látkami. Projde-li záření zkoušeným předmětem, bude množství záření vycházející z předmětu menší, než množství, které na předmět dopadá. Velikost tohoto zeslabení závisí mimo jiné na skutečné tloušťce materiálu a též na přítomnosti vady, což je místo, kde je reálně materiál ztenčen
2. Co je to polotloušťka materiálu a jaký má vztah k prozařovací zkoušce?
· Polotloušťka materiálu udává sílu materiálu, která sníží radiační zatížení na polovinu. Čím menší je polotloušťka, tím lépe daný materiál radiaci odstíní. Obecně nejlepší schopnost stínění radiace mají těžké prvky jako např. olovo.
3. Popište rozdíl mezi radiografií a radioskopií.
· Radiografie: Film/detektor záření je těsně za prozařovaným objektem, v místě nejmenší absorpce záření je film nejtmavší. Absorpce je dána především tloušťkou a prozařovaným materiálem.
· Radioskopie: RTG záření se pomocí převodníku převádí na jinou formu energie. Tímto lze dosáhnout např. zvětšení snímku.
4. Do jakého frekvenčního spektra spadá RTG záření a Gama záření?
· forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr.
5. Jaký je rozdíl mezi RTG zářením a Gama zářením?
· Liší se pouze vlnovou délkou
6. Jakým způsobem vzniká RTG záření a Gama záření?
· RTG záření je buzeno v rentgence; gama záření vzniká v důsledku rozpadu nestabilního radionuklidu
7. Co je to brzdné a charakteristické záření?
· Brzdné záření: Rychle letící elektrony se po dopadu na terč brzdí a dochází ke změně jejich dráhy. Energie, kterou elektrony při průchodu terčem ztratily, se vyzáří ve formě tzv. brzdného rentgenova záření. Toto záření je charakteristické širokým, spojitým energetickým spektrem.
· Charakteristické záření: Rychle letící elektron v tomto případě odevzdá svou kinetickou energii elektronu vnitřní vrstvy elektronového obalu materiálu anody, až dojde k jeho excitaci nebo ionizaci. Následný návrat do základního energetického stavu je spojen s vyzářením fotonu charakteristického rentgenového záření.
8. Proč je wolframový terčík rentgenky vyroben z wolframu?
· Z důvodu vysoké teploty tání wolframu a zároveň jeho vysokého atomového čísla
9. Jaká je účinnosti rentgenky?
· Cca 1% vstupní energie jde na tvorbu RTG záření, zbylá energie se uvolňuje ve formě tepla
10. Jaké znáte interakce RTG záření s pevnou hmotou?
· Dochází k absorbci a rozptylu dopadajícího záření
11. Charakterizujte Comptonův jev?
· děj, při kterém se při interakci elektromagnetického záření s atomy pevné látky mění vlnová délka záření v důsledku předáni časti své energie atomům nebo jejich elektronům
12. Jaké jsou expoziční parametry rentgenky?
· Proud procházející katodou, předpětím mezi katodou a anodou, expoziční čas
13. Popište rozdíl mezi mikrorentgenkou a klasickou rentgenkou.
· Jedná se o principiálně stejný typ rentgenky pouze s tím rozdílem, že v případě mikrorentgenové zdroje je velikost ohniska v řádech mikrometrů
14. Co je to betatron a kde nachází uplatnění?
· Jedná se i typ lineárního urychlovače sloužícího k emitaci RTG záření o velmi vysoké energii
15. Co je to poločas rozpadu?
· je doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku
16. Popište způsob, jakým se vytváří latentní obraz na radiografickém filmu.
· Latentní obraz vzniká, když je fotografický materiál vystaven působení světla (popř. v radiografii rentgenovému záření). Pouze v místech, kde byl tento materiál dostatečně exponován (osvětlen) dojde později působením vývojky ke ztmavnutí. To naznačuje, že působením světla došlo k neviditelné změně krystalů halogenidu stříbrného v exponovaných částech fotografické vrstvy filmu či papíru.
17. Co je to zrnitost filmu?
· Označuje velikost krystalů/zrn AgBr
18. Jaké znáte typy neostrostí, se kterými je nutné při prozařovací zkoušce počítat?
· Filmová neostrost, geometrická neostrost
19. K čemu slouží negatoskop?
· Jedná se o zařízení sloužící k prosvícení radiogramu
20. Jaké základní typy měrek se v praxi využívají?
· Drátové a kruhové měrky, klínové měrky
21. Specifikujte moderní trendy v prozařovacím zkoušení.
· [bookmark: _GoBack]Nejnovějším trendem je využití tzv. flat digitálních detektorů, které mj. umožňují provádět snímkování objektu metodou CT
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