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Expoziční korozní testy – urychlené korozní zkoušky
Úvod
Urychlené korozní zkoušky jsou důležité při stanovení korozní odolnosti konstrukčních materiálů, výrobků i konstrukčních celků. Jsou také využívány pro sledování kvality sériové výroby.
Cíl práce
Srovnání korozní odolnosti jednotlivých materiálů v korozním prostředí solné mlhy.
Potřebná zařízení + materiál
Korozní komora, která umožňuje testování dle normy ČSN EN ISO 9227 (ASTM B117). Test v neutrální solné mlze (NSS)
Vzorky různých kovových materiálů – minimálně tři různé druhy ocelí a tři různé druhy neželezných kovů
Odmašťovadlo (Aceton)
Stereolupa
Fotoaparát
Postup práce
Vzorky jednotlivých kovů by měly mít ideálně rozměr 150 x 70 mm. Pokud nejsou dostupné vzorky tohoto rozměru, je možno použít jiný rozměr, dle dostupnosti materiál.
Vzorky odmastíme acetonem, osušíme horkým vzduchem. 
Zdokumentujeme stav povrchu před expozicí.
Následně vložíme vzorky do korozní komory. Vzorky by měly být umístěny tak, aby exponovaná plocha byla pod úhlem 20° ± 5° ke svislici.
Spustíme korozní test v neutrální solné mlze, postupujeme v souladu s normou ČSN EN ISO 9227. Hodnoty nastavení testu jsou uvedeny v Tab. 1
[bookmark: _Ref81815685]Tab. 1 Parametry korozního testu
	Koncentrace solného roztoku
	5±1 %

	Hodnota pH solného roztoku
	6,5 – 7,2

	Teplota ve zkušební komoře
	35±2 °C

	Spad roztoku (sběrač 80cm2)
	1,6 ml/h

	Doba testu
	336 h (2 týdny)



Dobu trvání testu je stanovena na 500 h. Během zkoušky budou vzorky pravidelně kontrolovány. V případě, že dojde k vizuálně rozsáhlému koroznímu napadení, může být test ukončen dříve.

Vyhodnocení
Korozní napadení vzorků je hodnocenu vizuálně. 
Porovnejte vzorky mezi sebou a odhadněte procentuální napadení povrchu korozí. Výsledky zpracujte do tabulky a zdůvodněte, proč má který kov danou korozní odolnost.
Jednotlivé vzorky zdokumentujte fotoaparátem, případně pomocí stereolupy a zpracujte do závěrečného protokolu.
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