ESF II - projekt Západočeské univerzity v Plzni

registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Č. 1

TECHNOLOGICKÝ POSTUP TZ

NÁZEV: Disk

Požadavky na TZ: Proveďte žíhání na měkko

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál: 15NiCr6 (ČSN 16 220)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 150 |
| d1 | 800 |
| d2 | 200 |

NÁZEV: Svařenec

Požadavky na TZ:

Proveďte žíhání na snížení pnutí

Velikost zařízení pro TZ:

Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál: S 235JR (ČSN 11375)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 300 |
| b | 200 |
| c | 120 |

NÁZEV: Upínací přípravek

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na Rm min 750 MPa

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  C 35 (ČSN 12040)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 450 |
| b | 200 |
| u | 20 |

NÁZEV: Vyvrtávací tyč

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na Rm min 800 MPa

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  C45 (ČSN 12050)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 350 |
| d1 | 100 |

NÁZEV: Základová deska

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na tvrdost 290 HB

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  28Mn6 (ČSN 13141)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 800 |
| b | 600 |
| c | 20 |
| d | 40 |

NÁZEV: Hřídel

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na Rm min 1200MPa

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  25CrMo4 (ČSN 15 131)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 600 |
| d | 100 |

NÁZEV: Ozubené kolo

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na tvrdost 330 HB

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál: 41CrMo4  (ČSN 15 142)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 40 |
| d1 | 300 |
| d2 | 75 |

NÁZEV: Hák

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na Rm min 1300MPa, tvrdost 350 HB

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  50CrV4 (ČSN 15 260)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 400 |
| d1 | 25 |

NÁZEV: Dutý hřídel

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na Rm min 1350MPa

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  36CrNiMo4 (ČSN 16 341)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 750 |
| d1 | 100 |
| d2 | 80 |
| d3 | 60 |

NÁZEV: Kotouč

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na tvrdost 320 HB

Velikost zařízení pro TZ:

Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál: 36CrNiMo4 (ČSN 16 341)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 40 |
| d1 | 200 |
| d2 | 80 |

NÁZEV: Článek řetězu

Požadavky na TZ:

Proveďte cemetnaci na Rm jádra min 850 MPa, tloušťka cementační vrstvy 0,2 mm tvrdost 800HV

Velikost zařízení pro TZ:

Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  16MnCr5 (ČSN 14 220)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 10 |
| b | 30 |

NÁZEV: Ozubené kolo

Požadavky na TZ:

Proveďte cemetnaci na Rm jádra min 1000 MPa, tloušťka cementační vrstvy 1,8  mm tvrdost 60 HRC

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  15NiCr6 (ČSN 16 220)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 30 |
| d1 | 400 |
| d2 | 30 |

NÁZEV: Přítlačný kotouč

Požadavky na TZ:

Proveďte cemetnaci na Rm jádra min 950 MPa, tloušťka cementační vrstvy 1,0mm,  tvrdost 59 HRC

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  16MnCr5 (ČSN 14 220)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 100 |
| d1 | 350 |
| d2 | 20 |

NÁZEV: Nůž na stříhání

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na, tvrdost 56 HRC

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  X210CrW12-1 (ČSN 19 437)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 350 |
| d1 | 40 |
| d2 | 40 |

NÁZEV: Tepelné zpracování střižnice

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na, tvrdost 60 HRC

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál: C120U  (ČSN 19 221)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 400 |
| b | 400 |

NÁZEV: Tepelné zpracování střižníku

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na, tvrdost 60 HRC

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  C120U  (ČSN 19 221)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

| Kóta | Rozměry |
| --- | --- |
| a | 500 |
| d | 35 |

NÁZEV: Tepelné zpracování vložky

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na, tvrdost 51 až 55 HRC

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  40CrMnMo8-6  (ČSN 19 520)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

NÁZEV: Tepelné zpracování podložky

Požadavky na TZ: Proveďte zušlechtění na, tvrdost 51 až 55 HRC

Velikost zařízení pro TZ: Vyberte vhodné zařízení, uveďte jeho výhody, nevýhody a při jakých podmínkách je vhodné jej využít

Materiál:  40CrMnMo8-6  (ČSN 19 520)

ÚKOL: Předepište kompletní technologii tepelného zpracování zadané součásti

- Účel tepelného zpracování z hlediska předpokládaných provozních požadavků

- Posouzení vhodnosti konstrukce, volby materiálu a polotovaru

- Charakteristika použitého materiálu

- Volba druhů tepelných zpracování a jejich tepelných režimů

- Postavení jednotlivých technologií tepelných zpracování ve výrobním cyklu

- Popis návrhu potřebných výrobních zařízení event. přípravků

- Předpokládané výsledné hodnoty a způsob jejich kontroly

- Vyplněný postupkový list

# Název předmětu: TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A PRÁŠKOVÁ METALURGIE

# Název semestrální práce: TECHNOLOGICKÝ POSTUP

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: