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Laboratorní práce č. 4: Cementace dle zadaných parametrů



	


Jméno a příjmení: 




1) Označte obdržené vzorky a precizně očistěte.
2) Proveďte cementaci v prášku u zadaného materiálu (C15, 15NiCr13, 16MnCr5).  Cementujte při zadané teplotě (890, 910°C, 930°C). Doba cementace 4 hodin (k tomu připočtěte čas prohřevu 1,5 hodiny. 
3) Zvolte vhodnou kalící teplotu, kalící prostředí a proveďte kalení. Vše zdůvodněte.
4) Proveďte vyhodnocení příslušné vrstvy a jádra – metalograficky, měřením mikrotvrdosti.
5) Výsledky vyneste do grafu, popište mikrostrukturu.
a) Mikrostrukturu vrstvy a jádra schematicky zakreslete do rámečku o velikosti 50mm x 50mm

6) S využitím výsledků vašich kolegů proveďte diskusi výsledků!
a) Proveďte porovnání tlouštěk vrstev, pevností jádra apod.  

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
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