## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
KEV/KPES - Konstrukční prvky elektrických strojů
Statory; provedení, segmenty a překlady, materiály, (uchycení pólů, axiální zajištění statorových svazků)

## Slide 2: Statory
Nepohyblivá část el. stroje
Spojeno s kostrou stroje nebo tvoří kostru stroje
Konstrukční část stroje nesoucí budící vinutí
Dle typu stroje
  Listěnné
  Homogenní

## Slide 3: Statory
Nepohyblivá část el. Stroje
Spojeno s kostrou stroje nebo tvoří kostru stroje
Konstrukční část stroje nesoucí budící vinutí
Dle typu stroje
  Listěnné
  Homogenní

## Slide 4: Statory – plechové svazky
Elektrotechnické plechy tloušťky 0,5 nebo 0,35 mm.
Vystřihuje se z tabulí plechu o maximálních rozměrech 1x2 m nebo z pásů o max. šířce 1 m.
Pokud maximální vnější rozměr paketu nepřesáhne hodnotu maximální šířky plechu, jsou plechy vystřižené vcelku.
V opačném případě segmentování.
Tloušťka plechů [mm] | kFe | 
 | Plechy lakované | Chemická vrstva izolace
0,5 | 0,92 – 0,95 | 0,95 – 0,97
0,35 | 0,89 – 0,93 | 0,93 – 0,97

## Slide 5: Statory – plechové svazky
U velkých strojů se statorové svazky ukládají na žebra, které jsou součástí kostry.
Zajištění
  na jedné straně osazení a na druhé pojistný kroužek
Přenos kroutícího momentu mezi kostrou a plechovým svazkem bývá zprostředkován prostřednictvím drážkového klínu

## Slide 6: Statory – plechové svazky

## Slide 7: Datasheet statorového plechu

## Slide 8: Ztráty v železe

## Slide 9: Provedení dle typu stroje

## Slide 10: Provedení dle typu stroje

## Slide 11: Provedení dle typu stroje

## Slide 12: Provedení dle typu stroje

## Slide 13: Provedení dle typu stroje

## Slide 14: Provedení ražené plechy v celku
  Plechy menších rozměrů se vystřihnou najednou jedním razidlem.
  U větších rozměrů se razí každá drážka zvlášť a plech se před každým vyražením pootočí o jednu drážkovou rozteč.
  Menší série se pálí laserem.
  vyražených plechů se musí obroušením odstranit břity vzniklé po ražení a pak je nutné ještě plech přelakovat izolačním lakem.

## Slide 15: Provedení ražené plechy v celku

## Slide 16: Provedení ražené plechy v celku

## Slide 17: Provedení segmentovaný paket
  Nejčastěji při vnějším průměru statoru než větším, než šířka plechu.
  Segmenty se v každé následující vrstvě překládají o polovinu nebo o třetinu.
  Mezi segmenty se ponechává mezera o šířce přibližně 0,5mm.
  U strojů se zubovým vynutím – nutnost uložení vynutí do drážek.

## Slide 18: Provedení segmentovaný paket
  Délka tětivy se volí s ohledem na rozměr dodaného plechu, aby byl minimální odpad a aby byla snadná manipulace se segmentem při skládání svazku.
  Počet překladových částí (ten je roven počtu spár mezi segmenty na obvodu svazku) by měl být takový, aby nevznikly ložiskové proudy v důsledku indukovaného napětí v hřídeli.
  Zásadním kritériem pro proveditelnost celého svazku je, aby byl počet drážek na překladovou část bylo celé číslo
    poloviční překlad
    třetinový překlad

## Slide 19: Provedení segmentovaný paket

## Slide 20: Provedení segmentovaný paket

## Slide 21: Provedení vnitřní stator

## Slide 22: Provedení segmentovaný paket

## Slide 23: Provedení uchycení pólů / zubů

## Slide 24: Silové účinky působící na statorové póly / zuby
  Silové účinky působící na statorové póly stroje

## Slide 25: Silové účinky působící na statorové póly / zuby
  Silové účinky působící na statorové póly stroje

## Slide 26: Chlazení statorových paketů
  Vzniklé teplo v se odvádí povrchem statorového paketu do okolního prostředí.
  Když k odvodu tepla nestačí přirozený povrch, zvětšuje se ochlazovací plocha ventilačními kanály
  axiální
  radiální

## Slide 27: Chlazení statorových paketů
  Axiální kanály vzniknou vyražením otvorů různých tvarů v plechu.
    Hlavní výhodou tohoto systému je okolnost, že se neprodlužuje délka stroje, ale aby nedošlo ke zvětšení magnetické sycení v jádře induktu, musí se zvětšit jeho výška.
    Další předností těchto kanálů je, že teplo se k ochlazovanému povrchu šíří v podélném směru svazku, neprochází přes izolaci mezi plechy, měrná tepelná vodivost v radiálním směru je λ = (30 - 45)W/mK.

## Slide 28: Chlazení statorových paketů
  Radiální kanály vzniknou rozdělením plechového svazku
    Chladící kanály se vtvoří pomocí rozpěrek provedených nejčastěji z plechového pásku tloušťky 1mm o šířce, která odpovídá požadované šířce kanálu.
    Systém radiálních kanálů prodlužuje stroj o celkovou šířku všech kanálů
    Tepelný tok se šíří k ochlazovanému povrchu v příčném směru.
    V tomto případě je měrná tepelná vodivost výrazně menší 0,5 - 1W/mK
    získá se však velká ochlazovací plocha a proto je výrazný chladící účinek.

## Slide 29: Stažení plechového svazku
  Stažení se provádí pomocí stahovacích desek, které mají tvar mezikruží a dosedají z obou stran na jádro paketu.
  Aby byly staženy i zuby, vkládají se na krajní plechy paketu do osy všech zubů masivnější rozpěrky.

## Slide 30: Stažení plechového svazku
  U malých strojů se krajní plechy bodově svařují na každé straně dva až čtyři plechy.
  U zvlášť velkých strojů se místo krajních tuhých rozpěrek vkládají mezi zuby s jádrem paketu a stahovací desky nemagnetické masivní segmenty nebo mezikruhové desky s palci, které zasahují jak do oblasti zubů, tak i jádra.

## Slide 31: Stažení plechového svazku

## Slide 32: Stažení plechového svazku

## Slide 33: Reference
[1] Mechanical Design of Electric Motors, Wei Tong, 2014
[2]https://www.celeramotion.com/applimotion/support/technical-papers/slotless-vs-slotted-motors/
[3] KOPYLOV, Igor Petrovič a kol. autorů. Stavba elektrických strojů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1988. 688 s. ISBN 04-532-88
[4] http://www.fuwode-power.com/index.php/en/stator-core-product

## Slide 34: Sebehodnotící otázky
Jaké druhy statorových magnetických obvodů existují.
Jaký vliv má tloušťka magnetického plechu na účinnost el. stroje?
Nakreslete příčný řez statorem synchronního motoru.
Nakreslete příčný řez statorem stejnosměrného stroje a znázorněte možnosti uchycení pólů.
Jaké překladová čísla se používají pro statory větších rozměrů než 1,2m
Definujte síly působící na pól / zub statoru.
Vyjmenujte výhody a nevýhody radiálního chlazení statorových paketů.
Jaké existují způsoby axiálního zajištění statorových svazků?