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Vysledek tepelné bilance

Po zjednoduS$eni pfedchozi rovnice a dosazeni do vztahu pro Q1 = Q5:

— b
Vi-p I4+CI(T1_T5)_: 28, T =t

Jr

Z toho plyne pro dobu tuhnuti t :

_ Vi ”'pf[*"'cl(tl_ts)ﬂ
r=(-)"- —=L
S, 4.7 -bf

S... ochlazovany povrch odlitku, [m?] . R
1=k (R)?
kde t....doba uplného ztuhnuti odlitku, [s]
R.... relativni tloust’ka (modul) odlitku, [m].

V.... objem kovu v odlitku, [m3 ], V
S
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Výsledek tepelné bilance

Pozjednodušenípředchozírovnice adosazenídovztahupro Q

1

= Q

2

:

Ztohoplyneprodobutuhnutí

τ:

V….objemkovuv odlitku,[m3]

,

S…ochlazovanýpovrchodlitku,[m

2

].

τ = k (R)

2

kde τ ….dobaúplnéhoztuhnutíodlitku,[s]

R….relativnítloušťka(modul)odlitku,[m].
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image6.emf
Vypocet relativni tloust’ky odlitku zakladnich tvaru
Xq/2; Dyl4 ;  x,/4; Dk/6 ; Xk/6; Xp/2

bocnl a celni plochy
se neuvazuji

e
! |
ochlazovac( \l/ \J_/
(efektivni)
Xd,. povrch Dy
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Výpočet relativní tloušťky odlitků základních tvarů
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Stanoveni velikosti nalitku

« Velikost a poCet nalitku a jejich umisténi pfimo souvisi s
konstrukci odlitku.

* Pro vypocet velikosti nalitku se pouziva ruznych metod.
Rozhodujici je velikost tepelného uzlu a jeho doba tuhnuti.

« Dulezitym pojmem pro posouzeni velikosti nalitku je ,vyuziti
tekutého kovu® n, coz je pomeér mezi hrubou hmotnosti odlitku m,a
surovou hmotnosti odlitku ms (soucCet hmotnosti vSech nalitku,
technologickych pfidavku, vtoku a hrubé hmotnosti odlitku). Cim
mensi jsou nalitky, tim vetsi je vyuziti kovu a vyssi hospodarnost
vyroby.
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Stanovení velikosti nálitků

•

Velikostapočetnálitků ajejichumístěnípřímo souvisís

konstrukcí odlitku.

•

Provýpočetvelikostinálitkusepoužívárůznýchmetod.

Rozhodujícíjevelikosttepelnéhouzluajeho dobatuhnutí.

• Důležitýmpojmemproposouzenívelikostinálitkůje„využití 

tekutého kovu“ η, což je poměr mezi hrubou hmotností odlitku m

o 

a 

surovou hmotnosti odlitku m

S 

(součet hmotnosti všech nálitků, 

technologických přídavků,vtokůahrubéhmotnostiodlitku).Čím

menší jsou nálitky, tím větší je využití kovu a vyšší hospodárnost

výroby.
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Vypocet nalitku podle J.Pribyla

« Vypocet velikosti nalitku V, vychazi z pozorovani
tvaru a velikosti nalitku, které zachycuje koeficient
nehospodarnosti nalitku:

X =
v, = Xy v
l-xp
 Cim je hodnota x vétsi (12 a vice), tim nalitek funguje

nedostatecne a nehospodarné. Dobre osetrené izolované
nalitky dosahuji x=4 az 6.

* V, je objem odliku,
B je soucCinitel smrsténi slitiny.
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Výpočet nálitku podle J.Přibyla

• VýpočetvelikostinálitkuV

n

vycházízpozorování 

tvaruavelikostinálitků,kterézachycujekoeficient

nehospodárnosti nálitku:

• Čím je hodnota xvětší (12 a více), tím nálitek funguje 

nedostatečněanehospodárně.Dobřeošetřenéizolované 

nálitkydosahujíx=4až6.

• V

o

jeobjemodliku,

βjesoučinitelsmrštěníslitiny.
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Bylo zjisténo, ze pomeér V_;/Vyje u
nalitk( atmosférickych 1 : 8 az 1 : 10.

Reciprokou hodnotu nazyvame soucinitel
nehospodarnosti nalitku (x):

- podtlakove nalitky X>12
- atmosférické 8~12
- atmosférické —izolované 6~9

Schéma rezu, které
definuje velikost
stazenin a geometri
makrostazeniny

7 ’ . , :‘;\: Mexo
- atmosférické — exotermické 3~ 6 =
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Bylo zjištěno, že poměr V

set 

/V

N

je u 

nálitkůatmosférických1: 8až 1:10.

Reciprokouhodnotunazýváme součinitel 

nehospodárnosti nálitku(x):

-podtlakovénálitky x> 12

-atmosférické 8~12

-atmosférické–izolované 6~9

-atmosférické–exotermické 3~6

• Schéma řezu, které 

definujevelikost

staženin a geometrii 

makrostaženiny
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B smrsteéni slitiny pri zmene teplot — od teploty liti do teploty tuhnuti
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smrštěníslitinypřizměněteplot–odteplotylití doteplotytuhnutí
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