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Výsledek tepelné bilance
Po zjednodušení předchozí rovnice a dosazení do vztahu pro Q1 = Q2:



Z toho plyne pro dobu tuhnutí τ :



V…. objem kovu v odlitku, [m3 ],
S… ochlazovaný povrch odlitku, [m2] .



τ = k ( R )2
kde τ …. doba úplného ztuhnutí odlitku, [s]



R…. relativní tloušťka (modul) odlitku, [m].
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Výpočet relativní tloušťky odlitků základních tvarů
xd/2; DV/4 ; xh/4; DK/6 ; xK/6; xP/2
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Stanovení velikosti nálitků
• Velikost a počet nálitků a jejich umístění přímo souvisí s



konstrukcí odlitku.



• Pro výpočet velikosti nálitku se používá různých metod.
Rozhodující je velikost tepelného uzlu a jeho doba tuhnutí.



• Důležitým pojmem pro posouzení velikosti nálitků je „využití 
tekutého kovu“ η, což je poměr mezi hrubou hmotností odlitku mo a 
surovou hmotnosti odlitku mS (součet hmotnosti všech nálitků, 
technologických přídavků, vtoků a hrubé hmotnosti odlitku). Čím
menší jsou nálitky, tím větší je využití kovu a vyšší hospodárnost
výroby.
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Výpočet nálitku podle J.Přibyla



• Výpočet velikosti nálitku Vn vychází z pozorování 
tvaru a velikosti nálitků, které zachycuje koeficient
nehospodárnosti nálitku:



• Čím je hodnota x větší (12 a více), tím nálitek funguje 
nedostatečně a nehospodárně. Dobře ošetřené izolované 
nálitky dosahují x=4 až 6.



• Vo je objem odliku,
β je součinitel smrštění slitiny.
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Výpočet nálitku podle J.Přibyla
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Bylo zjištěno, že poměr Vset /VN je u 
nálitků atmosférických 1 : 8 až 1 : 10.



Reciprokou hodnotu nazýváme součinitel 
nehospodárnosti nálitku (x):



- podtlakové nálitky x > 12
- atmosférické 8 ~ 12
- atmosférické – izolované 6 ~ 9
- atmosférické – exotermické 3 ~ 6



• Schéma řezu, které 
definuje velikost
staženin a geometrii 
makrostaženiny
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smrštění slitiny při změně teplot – od teploty lití do teploty tuhnutí










smrštěníslitinypřizměněteplot–odteplotylití doteplotytuhnutí
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