## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2
Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE
Strojírenské materiály
Řešené příklady
NÁSTROJOVÁ OCEL

## Slide 3
Značení nástrojových ocelí dle původní normy ČSN
Doplňte uvedené značení dle ČSN
0, 1, 2 —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
Druhy uhlíkových nástrojových ocelí – popište jednotlivé skupiny ocelí
19 015; 19083; 19103; 19132; 19133; 19191; 19192; 19221; 19222; 19255;
Legované nástrojové oceli
Rychlořezné oceli (HSS)

## Slide 4
Značení nástrojových ocelí dle původní normy ČSN
Nástrojové oceli třídy 19 jsou bud uhlíkové, nebo slitinové.
Třetí číslice vyjadřuje přísadovou skupinu, kombinaci přísadových prvků:
0, 1, 2 — nástrojové oceli uhlíkové,
3 — nástrojové oceli manganové, křemíkové, vanadové,
4 — nástrojové oceli chromové,
5 — nástrojové oceli chrom-molybdenové,
6 — nástrojové oceli niklové,
7 — nástrojové oceli wolframové,
8 — nástrojové oceli rychlořezné,
9 — nástrojové oceli lité.
Druhy uhlíkových nástrojových ocelí
Na nástroje jsou většinou vhodné méně prokalitelné oceli, aby nástroj byl houževnatější. Na řezné nástroje se volí oceli s větším obsahem uhlíku, asi 0,7 až 1,4 %, na nástroje ke stříhání oceli s 0,5 až 1,2 % C. Na pilníky se používají hlavně uhlíkové oceli a jen výjimečně nizkolegované oceli. U nástrojů na obrábění dřeva bývá obsah uhlíku obvykle nižší než u ná­strojů na obrábění kovů. Nástroje pracující rázem (kladiva, pneumatické nářadí) musí být sice tvrdé, ale také dostatečně houževnaté a mívají nejvýše 1 % C.
Nástrojové ocelí vyhovují při menších nárocích na nástroj. Jejich nevý­hodou je poměrně rychlý pokles tvrdosti vlivem popouštění při ohřevu. Vý­hodnější je ocel s větším obsahem uhlíku, např. ocel 19252 asi s 1,3 % C.

## Slide 5
19 015 (W8, T8) Ušlechtilá uhlíková k cementování. Cementované kalibry, cementované formy s hlubokými a členitými tvary vyráběné vtlačováním zastudena
19 083 (T 6 H Extra) Nářadí pro zámečníky, zedníky, kameníky, vrtáky na dřevo, redukční vložky pro vrtáky, stopky rotačních ná­strojů s navařeným nebo mechanicky připevněným ostřím
19 103 (T 5 W Extra) Kladiva, kleště, šroubováky, montážní nářadí, ruční se­káče na měkkou ocel, svěrákové a upínací čelisti, průbojníky na kůži
19 132 (6) Nože k nůžkám, ostřihovací řezy, lisovnice, zápustky pro malý počet výkovků, kovářské nářadí, nářadí na dřevo, nýtování, upínací čelisti, svorky, šroubováky
19 133 (T 5 Extra) Nářadí pro zámečníky, kováře, harmoníky (měkký a střed­ně tvrdý kámen), obyčejné pilníky
19 191 (EZH) Závitnice, závitové čelisti, velké závitníky, malé a střední frézy, razníky pro duté ražení, lisovnice, kolečka na řezání trubek, rýsovací jehly, zubolékařské nástroje

## Slide 6
19 192 (4) Tenké a středně tlusté okružní pily na kov, ruční sekáče, dláta, kladiva, lisovadla, hlavičkáře, průbojníky, ruční závitořezné nástroje, měřidla, pravítka, dřevoobráběcí ná­stroje
19 221 (FS 148) Frézy, vrtáky, výstružníky, záhlubníky, vrtací a frézova­cí nože, závitníky, závitnice, závitové hřebínky, čelisti k válcování závitů, pásové, rámové a ruční pily, sekáče pilníků
19 222 (3) Nástroje na obrábění, pilníky, pásové, rámové a ruční pily na kov, tažné trny, ocílky, hodinová pera, kamenické ná­stroje, ruční a pneumatické sekáče na tvrdé materiály, kalené průvlaky
19 255 (K1) Malé a střední tvrdé pilníky s jemným a středním sekem, pilníky k ostření pil na dřevo, pilníky frézované a rotační
ZDROJ: http://www.tumlikovo.cz/druhy-legovanych-nastrojovych-oceli/
https://www.opi.zcu.cz/download_sma.html

## Slide 7
Legované nástrojové oceli
Používají se pro méně tepelně namáhané řezné nástroje při nižších řezných rychlostech (oproti rychlořezným ocelím), k obrábění materiálů o nízkých pevnostech a všude tam, kde by bylo použití rychlořezných ocelí zbytečné.
Legované nástrojové oceli jsou oceli slitinové. Hlavními přísadovými prvky v nástrojových ocelích pro řezné nástroje jsou chróm, wolfram, vanad, molybden a mangan. Tyto prvky patří mezi karbidotvorné. Z přísadových prvků se vyskytuje prakticky ve všech ocelích chróm od 2,0 až do 12 %. Při dosažení dobrých řezných vlastností jsou obsahy uhlíku vysoké, u většiny ocelí bývají od 1,0 do 1,5 %. Chrómové ledeburitické oceli mají obsah uhlíku od 1,5 do 2 %.
Přísadovými prvky se kromě jiného zlepšuje prokalitelnost. Snížením kritické rychlosti ochlazování vlivem přísadových prvků je umožněno u většiny ocelí kalení do oleje nebo dokonce i na vzduchu, jako např. u ledeburitických chromových ocelí s vyso­kým obsahem chrómu. Zvýšenou tvrdostí vlivem karbidotvorných přísadových prvků se zvětšuje také odolnost proti opotřebení, a tím i trvanlivost řezných nástrojů. Vysokou odolností proti opotřebení so vyznačují zejména oceli vysoce nadeutektoidní nebo ledeburi­tické, s vysokým obsahem karbidotvorných prvků. Další důležitou vlastností ledeburitických ocelí je i větší odolnost proti popouštění v porovnání s ostatními druhy legovaných ocelí.
ZDROJ: http://www.tumlikovo.cz/druhy-legovanych-nastrojovych-oceli/
https://www.opi.zcu.cz/download_sma.html

## Slide 8
Rozdělení legovaných ocelí pro řezné nástroje podle stupně legování
1. Nízkolegované oceli (do 2% přísadových prvků)
19 312 (Stabil) – legující prvky Mn-V
19 313 (Stabil special) - legující prvky Mn-Cr-V
19 416 - ocel chrómová
19 420 (1 Extra) - ocel chrómová
19 421 (DS Special) - legující prvky Cr-V
19 422 (EK) - legující prvky Cr-V
19 428 (CRK)- ocel chrómová
19 710 (SPS) - legující prvky W-Cr
2. Střednělegované oceli (2% až 5% přísadových prvků)
19 712 (Solar) - legující prvky Cr-W-V
19713 (Solar special)- legující prvky V-Cr-Mn
3. Vysokolegované oceli ( nad 5% přísadových prvků)
19 436 (2002 T200) - chrómová ledeburitická
19 437 (2002 Special T200W) - legující prvky Cr-V-W ledeburitická
19 438 (2002 S) - legující prvky Cr-V ledeburitická
19 571 (RAZ 1) - legující prvky Cr-Mo-V subledeburitická
19 572 (2002 R) - legující prvky Cr-Mo-V ledeburitická
19 714 (0 Extra) - legující prvky W-Cr-V
ZDROJ: http://www.tumlikovo.cz/druhy-legovanych-nastrojovych-oceli/
https://www.opi.zcu.cz/download_sma.html

## Slide 9
Rychlořezné oceli (HSS)
Rychlořezné oceli jsou v podstatě nástrojové oceli slitinové s vyššími přísadami legujících prvků, které podstatně zlepšují jejich řezné vlastnosti.
Hlavní přísadové prvky jsou :
Wolfram W (zvětšuje řezivost nástroje), jeho obsah bývá u HSS 5 až 20 % a ve struktuře oceli vytváří s uhlíkem sloučeninu tzv. karbid wolframu, který je velmi tvrdý a odolný proti otěru.
Chrom Cr (zlepšuje kalitelnost) obsah u HSS bývá asi 4% a vanad 1 až 4 %V, který zvětšuje odolnost proti popouštění a opotře­bení. U některých druhů rychlořezných ocelí může být wolfram částečně nebo úplně nahrazen Molybdenem.
Nejvýkonnější oceli obsahují jako přísadu kobalt Co 5 až 10 %. Přiměřené množství uhlíku slouží k vytvoření správného množství karbidů, aby ocel byla dobře kalitelná a dostatečně tvrdá.
Kromě dobré řezivosti má HSS i příznivé mechanické vlastnosti, tvrdost, pevnost, houževnatost, které se dobře uplatňují při namáhání nástrojů v řezu. HSS si udržuje tvrdost získanou kalením i při vysokých teplotách obrábění. Nejmarkantnější trvanlivost za vysokých teplot je u vysokowolframových ocelí legovaných kobaltem.

## Slide 10
Nejznámějším zástupcem rychlořezných ocelí je ocel 109830 dle ČSN.
Rychlořezné oceli zařazené v ČSN (obecně 19 8xx) se rozdělují do tří skupin podle výkonu:
oceli s vysokým výkonem (značky 19 850, 19 851, 19 852, 19 855, 19 856, 19 857, 19 858, 19 859, 19 860, 19 861)
oceli výkonné (značky 19 802, 19 810, 19 829, 19 830)
oceli pro běžné použití (značky 19 800, 19 813, 19 820, 19 824).
Rychlořezné oceli s vysokým výkonem mají koeficient řezivosti 1,3. Kromě základních legovacích prvků obsahují navíc (5 až 10) % kobaltu. Takovéto RO jsou vhodné pro nástroje, kde se břit zahřívá na teplotu 640 – 650°C, a také pro obrábění materiálů o vysoké pevnosti nebo houževnatosti, popř. na běžný materiál při použití velkých rychlostí.
Výkonné RO mají koeficient řezivosti 1 až 1,3. Oceli s 10 % W a 2 % V (19 802), ocel se zvýšeným obsahem V a C (19 810) a W-Mo-V oceli 19 829 a 19 830. Vhodné pro obrábění materiálů do pevnosti 900 MPa. Mezi běžné RO dnes patří ocel 19 824, která započala vývoj RO.
Příklady:
ČSN 19 820 HS 3-3-2,
ČSN 19 824 HS 18-0-1,
ČSN 19 830 HS 6-5-2,
ČSN 19 852 HS 6-5-2-5,
ČSN 19 861 HS 10-4-3-10
Pořadí:
- wolfram (W),
molybden (Mo),
vanad (V),
kobalt (Co).