## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2: Výroba tekutého kovu a s tím související problematika, železné a neželezné kovy.
Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE
Strojírenské materiály
Přednášky v rozsahu třetího bloku
Přednáška pro kombinovanou formu studia

## Slide 3
TITANIC – příčina zkázy – špatná metalurgie oceli
V době konstrukce byl Titanic zatím největší lodí, která kdy byla postavena. Její délka činila necelých 270 m, šířka téměř 30 m, výška od dna lodě po vrch komínů byla 54 m a vážila neuvěřitelných 46 tun. Převrat v designu a technologii zahrnoval 16 vodotěsných částí ve spodní sekci lodi, které by v případě proražení trupu mohly být lehce uzavřeny, a tím byl Titanic považován za nepotopitelný.
Parník začal svou první plavbu z Anglie do New Yorku těsně před polednem 10. dubna roku 1912. Na palubě bylo 2227 pasažérů, mezi kterými se nacházelo několik nejbohatších a nejprestižnějších lidí té doby.
14. dubna 1912 ve 23:40 se parník srazil s ledovcem. Po necelých třech hodinách, nad ránem 15. dubna v 02:20, klesl ke dnu. Zahynulo přes 1 500 cestujících a členů posádky.
RADKA NEDBALOVÁ: ZKÁZA TITANIKU Z MATERIÁLOVÉHO HLEDISKA. Bakalářská práce. VUT v Brně. Brno 2012
Codus, Cyril; Davies-Garner, Peter; Hahn, Robert: Olympic Titanic Britannic. Bloomsbury Publishing, 2022. ISBN: 1472988655

## Slide 4
Složení oceli
Z expedice k vraku lodi v Severním Atlantiku, která se konala 15. srpna 1996, vědci přivezli vzorky oceli z trupu Titaniku, které měly posloužit pro metalurgické analýzy. Po převzetí oceli Univerzitou vědy a techniky Missouri-Rolla, bylo prvním úkolem stanovit její chemické složení.
Byl zjištěn velmi nízký obsah dusíku, což naznačuje, že ocel nebyla vyrobena v Bessemerově konvertoru. To bylo první metalurgické zařízení pro velkovýrobu oceli ze surového železa. Při výrobě tímto způsobem by ocel obsahovala vyšší obsah dusíku, což by ji činilo křehkou, obzvláště při nižších teplotách.
Použita tedy byla druhá, tehdy používaná, modernější, metoda pro výrobu konstrukční oceli, což byla Siemensova-Martinova pec. Poměrně vysoké množství kyslíku značí, že ocel byla jen částečně dezoxidována. Nízký obsah křemíku ukazuje na zkujňovací proces, kterým se dociluje snížení obsahu nežádoucích příměrových prvků. Obsah fosforu v oceli je o něco vyšší, než je obvyklé, a množství síry je poměrně vysoké, navíc doprovázené nízkým obsahem manganu, z čehož vyplývá poměr manganu a síry na 6,8:1. Tento poměr je velmi malý v porovnání s moderními standardy. Přítomnost relativně vysokého množství fosforu, kyslíku a síry má pro ocel velmi negativní vliv právě na křehkost materiálu při nízkých teplotách.
Vysoký obsah síry spolu s manganem tvoří v oceli sulfidy manganu, které jsou vyloučeny na hranicích zrn v řetízkovitých útvarech, které fungují jako "dálnice" pro šíření trhliny. Ačkoliv většina z ocelí používaných počátkem 20. století měla relativně vysoký obsah síry, podíl síry v oceli z Titaniku byl velmi vysoký i pro danou dobu.

## Slide 5
Pan Davies ve svém spisu s názvem Historie metalurgie ukázal, že v době, kdy byl postaven Titanic, byly ve Velké Británii téměř dvě třetiny oceli vyráběné v Siemensově-Martinově peci s kyselou vyzdívkou. Proto je zde velká pravděpodobnost, že ocel, použitá pro konstrukci lodi Titanic, byla vyrobena právě v takové peci. Dokazuje to i velké množství fosforu a síry v oceli.
Tabulka zahrnuje také chemické složení dalších dvou ocelí, první z nich je ocel, která byla použita na konstrukci Chittendenského lodního kanálu, což je komplex plavebních komor nacházejících se na západním konci Lososového zálivu, který je součástí Washingtonského jezera. Tato zdymadla slouží pro zachování hladiny pitné vody jezera 20-22 metrů nad hladinou moře, k zabránění mísení slané a sladké vody nebo také například pro pohyb lodí z hladiny jezer na hladinu Pugetského zálivu a naopak. Zdymadla byla stavěna od roku 1912, což ocel, použitou na stavbu těchto plavebních komor, zařazuje do stejného období, jako ocel z lodi Titanik. Třetí ocelí v tabulce je moderní ocel ASTM A36, což je nízkouhlíková jakostní konstrukční ocel běžně používaná hlavně ve Spojených státech.

## Slide 6
Test potvrdil křehkost oceli z trupu Titaniku. Když loď narazila do ledovce, deska trupu parníku se vůbec nedeformovala, ale zlomila se.

## Slide 7
Nelegovaná ocel, použitá pro konstrukci lodi Titanic, byla pravděpodobně nejlepší dostupnou variantou v období stavby lodi (1909 až 1911). Dnes, po letech rozsáhlého výzkumu materiálů a metod jejich zkoušení, které v té době ještě nebyly dostupné, ale již víme, že tato ocel není vhodná pro namáhané svařované konstrukce a zejména ne pro stavbu lodí.
Jednou z příčin celé tragédie byl špatně zvolený materiál trupu lodi, ovšem vyskytlo se zde několik dalších chyb:
Nesprávně zvolené spojování plechů – nekvalitní nýty
Špatná konstrukce příčné přepážky vodotěsných komor – přelévání vody
Varovné zprávy ohledně ledovců byly brány na lehkou váhu
Malá kapacita záchranných člunů

## Slide 8
Pece pro tavení kovů používané ve slévárnách jsou několika typů a liší se způsobem ohřevu, velikostí, výkonem, účinností využití energie, dosažitelnou teplotou, možnostmi ovlivnit chemické složení a dosažitelnou čistotou roztaveného kovu.
Kuplovna je určena výhradně pro tavení litiny. Jde o výkonnou šachtovou pec, do níž se střídavě zaváží kovová vsázka, struskotvorná přísada - vápenec a koks jako palivo. Do pece se dmychá vzduch a horké spaliny obsahující dusík a směs CO a CO2, unikající horní částí kuplovny přes výměník tepla. Tekutý kov se shromažďuje v dolní části mezi výplňovým koksem a po odpichu vytéká odpichovým otvorem buď do pánve a nebo přímo na licí pole do forem, v nichž tuhne. O něco výše se vypouští tekutá struska, která nesmí zahltit dmyšné otvory. Výkon tavení v kuplovně je vysoký při dobré účinnosti, avšak možnosti ovlivnění metalurgických pochodů jsou omezené, a proto je obtížné udržet předepsané chemické složení tekutého kovu, neboť do něj přecházejí nečistoty z kovové vsázky a také uhlík a síra z koksu.
Litiny jsou slitiny Fe, C, Si, Mn, S, P s dalšími prvky, ve kterých je obsah uhlíku vyšší než 2,11 %. Uhlík je v litinách vyloučen ve formě grafitu (grafitické litiny), nebo cementitu (Fe3C).
Většina odlitků se odlévá z tzv. grafitických litin, které mají dobré slévárenské vlastnosti. Litiny, které mají ve struktuře vyloučen cementit se používají tam, kde odlitek má mít vysokou tvrdost, nebo odolnost proti otěru.
Pecní vybavení – tavení kovů a slitin a jejich metalurgické procesy

## Slide 9
Historický vývoj litin:
Použití dmychadla k tavící peci umožnilo zvýšit teplotu tavení, tím se železo vyredukované z rudy vysoce nauhličilo a v důsledku toho se snížil bod tavení (litiny) tak, že z pece vytékalo tekuté.
1400 Augsburg – dělové koule
1500 Německo, Itálie - výroba litiny přetavením již ze surového železa (SŽ ).
1800 Anglie – vynález kupolové pece – litina se stává významným technickým materiálem a způsobuje rychlý rozvoj výroby tvarově složitých užitných i uměleckých předmětů.
1946 vynález litiny s kuličkovým grafitem (LKG) - přidáním céru do roztavené litiny.
1949 patent USA – LKG vyrobena přidáním Mg do taveniny = modifikace hořčíkem.
1965 Tvárná litina (LKG) má nejvyšší nárůsty výroby ze všech materiálů pro odlitky.
Současnost: vysoce pevné litiny (ADI), izotermicky zušlechtěné LKG dle EN-GJS-800-8 až 1400-1, dle ASTM 800-1600 MPa, nahrazují ocelové odlitky i výkovky. Vyspělé země vyrábí 35 - 55 % litinových odlitků z jakostních grafitických litin.
Suroviny pro tavení litin
Surová železa (SŽ) - představují základní materiál kovové vsázky pro všechny typy litin dle (EN- ČSN- 421221). Rozdělují se podle obsahu základních prvků na:
 Slévárenská s obsahem Si nad 1,25% a C = 3,75 - 4,25%
 Ocelárenská s obsahem Si do 1,25% a C = 4,20 – 4,7 %
 Speciální na výrobu litin s kuličkovým grafitem s nízkým obsahem Mn, P, S.
 Legovaná, která mají zvýšený obsah legur – Mn, Cr, Cu, Ni,V, P

## Slide 10
Ocelový odpad – používá se na snížení obsahů C a Si a také jako náhrada SŽ, v případě, že se jedná o kvalitní paketovaný tříděný ocelový šrot (hlubokotažné plechy z výroby karosérií) s limitovanými obsahy neželezných kovů (Cu, P, Sn, Zn) a legur (Cr, Mn, Ni, Ti).
Vratný matriál – je vlastní technologický odpad slévárny, zvyšuje obsah síry a viskozitu strusky, jeho podíl ve vsázce by neměl převyšovat 60%.
Zlomková litina – je smíšený spotřebitelský odpad, pro jeho použití je nutné oddělení případně se vyskytujících neželezných složek.
Legury – při výrobě LLG se legovaných litin se nejčastěji zvyšují obsahy těchto prvků – Si, Mn, Cr, Cu, P, Ni, V, W, Mo, Al. Jako mikrolegury se používají Sn, Sb, Ti, B, Ca, Mg. Přidávají se do vsázky, nebo taveniny, obvykle ve formě feroslitin.
Nauhličovadla – jsou vysokouhlíkové matriály (koks, antracit, grafit), které se používají v elektrických pecích pro zvýšení obsahu uhlíku. Jejich jakost je posuzována podle rychlosti nauhličování a využití uhlíku. Jejich kvalita závisí na nízkém obsahu síry, dusíku a popela (způsobuje tvorbu strusky).
Očkovadla- látky na bázi Si a C, Ca používají se jako feroslitiny (FeSi75) pro očkování litin.
Modifikátory – přísady na výrobu litiny s kuličkovým (LKG) nebo červíkovitým (LČG) grafitem.
Struskotvorné přísady – vápenec, vápno, kazivec, dolomit, křemenný písek, kalcinovaná soda, drcené sklo se požívají pro optimalizaci tekutosti strusky a zvýšení její rafinační schopnosti.

## Slide 11
Elektrická oblouková pec
První elektrickou obloukovou pec vynalezl Sir William Siemens v roce 1878 a poprvé byla instalovaná ve Spojených Státech v roce 1906 v Holcomb Steel Company. Za posledních 20 let se udál velký technický pokrok v EOP. Souvisí to se zvýšenou hodnotou elektrického příkonu a alternativních forem vstupní energie (kyslík, oxy-hořáky) do pece. V dnešní době se EOP používá při výrobě surové oceli. Požadavky na moderní EOP jsou takové, aby se roztavení, oduhličení a odfosfoření vsázky událo ve velmi krátké době. Vzhledem k technickému pokroku se používá ve světě mnoho typů EOP. Tyto pece se odlišují jednak pecními nádobami, ale také zavážením pece vsázkou, metodami odpichu, zvýšenou účinností chemické energie a pecních transformátorů. Nejvíce používanými jsou třífázové obloukové pece. Je určena hlavně pro tavení ocelí na odlitky. Kovová vsázka se ohřívá teplem elektrického oblouku, který hoří mezi třemi grafitovými elektrodami a vsázkou. Tekutý kov je krytý aktivní struskou, což umožňuje zpracovat i méně kvalitní vsázku, provést její rafinaci ve značném rozsahu, což umožní radikálně snížit obsah nečistot, ale současně to vede k propalu legur.
V malé míře se těchto pecí využívá i pro tavení některých druhů jakostních litin, které nahrazují oceli.
Z metalurgického hlediska je důležitá vyzdívka pece. V ČR i ve střední Evropě jsou nejrozšířenější zásaditě vyzděné pece, které se používají, pokud se v peci provádí odsíření a odfosfoření lázně.
Kysele vyzděné pece se více používají v USA, zpravidla pro menší pece do 8t. Jsou vhodné pro přetavování vsázky s již vyhovujícím obsahem fosforu a síry a vlastního vratného materiálu, pokud se nezpracovává v indukčních pecích. Kyselá struska neumožňuje odstranit z lázně fosfor a síru.

## Slide 12
Kysele vyzděné pece mají o 20% nižší provozní náklady než zásadité elektrické obloukové pece. Výrobní sortiment ocelí pro kyselé obloukové pece je omezen na nelegované a nízkolegované značky ocelí. V těchto pecích nelze vyrábět vysokolegované chrómové a manganové oceli.
EOP 180 tun fy VAI
Libor Čamek: Slévárenství ocelových odlitků. Studijní opora vznikla v rámci projektu OP VK: Název: ModIn - Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na
Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava, Číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0304. VŠB Ostrava. 2013 ISBN 978-80-248-3358-3

## Slide 13
Pochody při výrobě oceli (EOP)
Surové železo z vysoké pece i šrot má při výrobě oceli několik částí, které jsou nutné pro dosažení kvalitní jakosti konečných výrobků. Jedná se o následující operace, které tuto jakost zajišťují:
1) Oxidace doprovodných prvků, které jsou mimo požadované složení a odstranění fosforu.
2) Var lázně (oxidace uhlíku) a odstranění plynů. Tvorba a úprava strusky
3) Odstranění síry
4) Desoxidace oceli
5) Legování oceli a nastavení licí teploty

## Slide 14
Indukční středofrekvenční pec
Pracuje na principu vířivých proudů. Tavba je velmi rychlá, pec pracuje s vysokou účinností a s minimálním propalem přísadových prvků. Vsázka musí mít vysokou čistotu, abychom dosáhli kvalitní oceli.
Kelímková pec
Je vytápěná plynem, případně naftou. Používá se hlavně pro tavení neželezných kovů – zejména slitin mědi a slitin hliníku. Má levný provoz, tekutý kov se však silně nasycuje vodíkem, který v atomárním stavu proniká z paliva přes stěnu kelímku do taveniny.
Elektrická odporová kelímková pec
Nemá výše uvedený nedostatek. Její provoz je však nákladný. Používá se opět spíše k tavení slitin lehkých kovů.
Šenberger, J., Stránský, K., Bůžek, Z., Záděra, A., Kafka, V., Metalurgie, VUTIUM, VUT Brno 2008, 310 s, ISBN 978-80-214-3632-9.
Levíček, P., Stránský, K., Metalurgické vady ocelových odlitků, SNTL, Praha 1984.

## Slide 15
Martinovým pochodem se nazývá proces zkujňování železa spalováním předehřátého generátorového plynu. V předehřátém vzduchu vznikaly v peci vysoké teploty, při kterých se roztavilo kujné železo i ocelový odpad. Pec byla nazvána Siemens-Martinovou. Pro příštích sto let se stala tato pec základem dominantního ocelářského pochodu. U nás se tento pochod nazývá Martinův. Martinovy pece měly zpočátku nístěj vyzděnou křemičitou, tj. kyselou vyzdívkou a nebylo možno odfosforovat. Proto se ze začátku používaly k přetavování pevného surového železa pro Bessemerovy konvertory. Jejich velkou předností byla možnost roztavit a zpracovat ocelový odpad z výroby v konvertorech, kterého byl všude nadbytek. Po vynálezu Thomasova pochodu se začala nístěj Martinových pecí vyzdívat obdobně zásaditou vyzdívkou z dolomitu nebo magnezitu. Pece se zásaditou vyzdívkou měly všestrannou použitelnost a Martinův pochod byl velmi pružný jak co do složení surového železa, tak co do složení odpadu ve vsázce.
Pece dělíme podle konstrukce na pevné a sklopné. Z důvodů nižších pořizovacích nákladů, větší životnosti a snadnější údržby se více uplatnily pece pevné. Pec se skládá z pracovního prostoru a z regenerátorů. Pracovní prostor pece je tvořen nístějí, klenbou a přední a zadní stěnou. V přední stěně jsou umístěny sázecí otvory, v zadní stěně je odpichový otvor. V boku pece jsou umístěny hořáky, kterými je přiváděno plynné nebo kapalné palivo, vzduch a jsou tudy odváděny spaliny. Regenerátorové komory jsou vyplněny žáruvzdorným zdivem, které je mřížovitě uspořádáno.
Siemens-Martinská pec

## Slide 16
Výroba oceli v SM peci
Regenerační komory slouží k ohřívání plynu a vzduchu na teplotu 1100 až 1250 °C. Ohřívány jsou spalinami, které vycházejí z pece a mají teplotu asi 1500 °C. Spaliny poté odcházejí komínem do atmosféry, jejich teplota přitom klesne asi na 600 °C. Ohřátý plyn a vzduch proudí z jednoho páru komor do nístěje, kde se smísí na hořlavou směs a shoří. Když je tento pár komor dostatečně ochlazen, dochází k reverzi plamene a je tento ochlazený pár komor ohříván.
Šenberger, J., Stránský, K., Bůžek, Z., Záděča, A., Kafka, V., Metalurgie, VUTIUM, VUT Brno 2008, 310 s, ISBN 978-80-214-3632-9.
Levíček, P., Stránský, K., Metalurgické vady ocelových odlitků, SNTL, Praha 1984.

## Slide 17
Varianty Martinova pochodu:
Zásaditý rudný pochod – U tohoto pochodu je skladba kovové vsázky nejčastěji 60 až 75 % surového železa a zbytek tvoří ocelový odpad. Surové železo se používá téměř výhradně v kapalném stavu. Teplota nalévaného surového železa má být 1320 až 1380 °C. Tato varianta pochodu se používala na našem území nejčastěji.
Zásaditý odpadový pochod - Při tomto pochodu převážnou část vsázky tvoří ocelový odpad, podíl surového železa je asi 25 %.
Kyselý pochod – Při kyselém pochodu nelze odstranit fosfor a síru, proto se používají čisté suroviny, především s nízkým obsahem těchto prvků. Často se pracuje s předzkujněnou vsázkou v zásadité SM peci.
Výhody SM procesu:
možnost zpracovávat libovolné množství ocelového odpadu
poměrně malá závislost na složení surového železa
možnost vyrábět i jakostně náročné oceli v době, kdy ještě nebyly známy procesy sekundární metalurgie

## Slide 18
První nález železného předmětu - rukojeť dýky - v našem regionu na území Slovenska se datuje do 15. století př.n.l. (konec doby bronzové).
První nález v Čechách se datuje do 12. století př.n.l. Kolem poloviny posledního tisíciletí př.n.l. se objevuje velmi primitivní výroba železa v nejstarším výrobním zařízení - prosté otevřené výhni s dmychadlem. Kousky železa získané redukcí z rudy se kovářsky zpracovávaly. V období Velkomoravské říše, tj. kolem 9.století našeho letopočtu se již vyráběly nástroje k obrábění dřeva, motyky, rýče, kosáky, srpy, radlice - celkově již kolem 100 železných výrobků.
Ve 13. až 16. století v Čechách existovalo na 250 železných hutí.
V 1.polovině 19. století se rozvíjejí válcovny. Kujné železo se vyrábělo zkujňováním ve výhni a to se pak zpracovávalo v dílnách zvaných hamry. Ve vysokých pecích se začalo pracovat s koksem, předehříval se dmýchaný vzduch a ve zkujňovacích výhních se pohonem pro dmýchání stala parostrojní dmychadla. Parní stroje začaly pohánět válcovny.
https://is.muni.cz/th/jc6o7/5519230/pracestechnickym/kovy/historiekovu.html

## Slide 19
Pudlovací proces uměl vyrobit i tzv. tvrdé železo, t.j. ocel. Kelímkový proces uměl zase zvládnout roztavení oceli jen pro vyšší obsahy uhlíku, které mají nižší teplotu tavení. V r. 1855 byl přihlášen patent na zkujňování surového železa v konvertoru. Tento pochod nazývaný Bessemerův byl podstatně produktivnější než ostatní a probíhal v tzv. konvertoru a byl založen na dmýchání vzduchu do lázně kovu. V r. 1860 vyrábělo tímto pochodem na světě již 40 podniků. Když v r. 1856 byl patentován Siemensem regenerativní způsob topení, byl to již jen krůček k tomu, aby ve Francii byla v r. 1864 postavena první 2 tunová nístějová pec v kombinaci se Siemensovými regenerátory vzduchu. Proces nazvaný Siemens-Martin dokázal již také roztavit odpad a cesta k velkovýrobě oceli byla otevřena.
https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/tov/pudlovani.html
DANIHELKA, Antonín a Jaroslav PURŠ. Dějiny hutnictví železa v Československu: Díl 2. Od průmyslové revoluce do konce 2. světové války. 1. Praha: Academia, 1986.
ŠENBERGER, Jaroslav. Metalurgie oceli na odlitky. 1. V Brně: VUTIUM, c2008. ISBN 9788021436329.

## Slide 20
Společně s uhlím a bavlnou byly železo a ocel hlavními materiály, na kterých byla založena průmyslová revoluce.
http://www.independent.co.uk/news/business/Leading_business_story/charts-that-show-why-china-really-is-to-blame-for-the-steel-crisis-a6978871.html

## Slide 22
V současné době se používají čtyři pracovní postupy výroby oceli.
Klasický způsob vysoká pec/ kyslíkový konvertor
Přímo tavený šrot (elektrická oblouková pec)
Redukční tavení
Přímá redukce.
V současné době se výroba oceli zakládá na způsobu kombinace vysoká pec / kyslíkový konvertor (přibližně 65 %) a na procesu elektrických obloukových pecí (přibližně 35 %).
Ze čtyř uvedených postupů výroby oceli je zdaleka nejsložitějším způsobem klasické spojení vysoká pec - kyslíkový konvertor, k němuž dochází ve velkých průmyslových komplexech známých jako integrovaný hutní podnik, jenž zaujímá plochu až několik km².
První skutečná vysoká pec, která používala koks zahájila svůj provoz v roce 1735. Vysoká pec zůstává zdaleka nejdůležitějším procesem výroby surového železa.

## Slide 23
Celkový pohled na dvě vysoké pece
Klasický způsob výroby oceli - vysoká pec/ kyslíkový konvertor

## Slide 24
Vysoká pec je uzavřený systém, do kterého se zavážejí materiály obsahující Fe (kusová železná ruda, aglomerát nebo pelety), aditiva (struskotvorné přísady jako je vápenec) a redukční činidla (koks) a to plynule vrcholem pecní šachty pomocí zavážecího systému.

## Slide 25
Železná ruda dnes zpracovávaná obsahuje velké množství hematitu (Fe2O3) a někdy malé množství magnetitu (Fe3O4). Ve vysoké peci se tyto složky postupně redukují a přecházejí přes nižší oxidy (FeO) až k částečně redukované nauhličené podobě pevného železa. Nakonec se vsázka železa taví, reakce spějí do závěrečného stupně a horká tavenina kovu a struska se shromažďují u dna. Redukující uhlík přechází na CO a CO2.
Tavidla a přísady se přidávají proto, aby se snížil bod tavení hlušiny, zlepšil přechod síry do strusky, zajistila se požadovaná jakost tekutého surového železa a umožnilo se další zpracování strusky.
Jak se vsázka vysoké pece pohybuje směrem dolů (klesá), stoupá její teplota, tudíž se usnadňují redukční reakce oxidů a tvorba strusky. Nastává řada změn ve složení vsázky:
oxid železitý ve vsázce se postupně redukuje za vzniku železné houby až ke konečnému roztavenému surovému železu
kyslík ze železné rudy reaguje s koksem za vzniku CO, nebo s CO za vzniku CO2, který se hromadí ve vrcholu pece
složky hlušiny se spojují s tavidly a tvoří strusku. Tato struska je souborem směsi silikátů o nižší hustotě než je roztavené železo
koks slouží především jako redukční činidlo, ale také jako palivo a opouští pec v podobě CO, CO2, nebo uhlíku obsaženém v surovém železe
jakýkoliv přítomný vodík reaguje také jako redukční činidlo a reakcí s kyslíkem dává vodu.

## Slide 26
Vysokou pec lze rozdělit na 6 teplotních zón:
Kychta: V kychtě vysoké pece dochází k zavážení vsázky a odvádění vysokopecního plynu
Šachta: V šachtě předává horký vysokopecní plyn své teplo pevné vsázce. Teplota vsázky vzrůstá proti teplotě okolí na cca 950°C a oxidy železa se v této zóně částečně redukují.
Rozpor vysoké pece: Rozpor připojuje šachtu k sedlu vysoké pece. V této části roste teplota dále z 950°C asi na 1250°C. Nastává další redukce oxidů železa a začíná reakce s koksem.
Sedlo: Reakce koksu pokračují v zóně sedla. Tvoří se tavenina železa a strusky.
Výfučny: V této zóně se do pece zavádí proud horkého vzduchu pomocí řady výfučen (mezi 16 - 42). Výfučny jsou umístěny okolo horního obvodu nístěje a jsou propojeny velkou rourou (okružní větrovod) obtočenou okolo pece ve výšce sedla. Teplota tady může přestoupit 2000°C a oxidy se zcela zredukují.
Nístěj: Nístěj shromažďuje tekuté surové železo a strusku. Okolo nístěje jsou umístěny jeden až čtyři odpichové otvory, při čemž je jeden nebo dva v kteroukoliv dobu v provozu.
Šachta, rozpor, sedlo a pás výfučen mají typické chlazení vodou, nístěj se chladí vodou, olejem nebo vzduchem. Pec je vyzděna žáruvzdorným materiálem (nístěj mívá tloušťku přinejmenším až 1,5 m)
Produkce surového železa se u vysokých pecí pohybuje asi od 0,5 Mt/rok u malých až do téměř 4 Mt/rok u velkých vysokých pecí.

## Slide 27
Plyn z kychty vysoké pece (VP plyn = vysokopecní plyn)
VP plyn obsahuje okolo 20-28 % CO, 1- 5 % vodíku, inertní složky (50-55% N2 a 17-25 % CO2), něco síry a kyanidových sloučenin a velké množství prachu ze vsázky. Množství kyanidů může být zvlášť vysoké během dmýchání do vysoké pece; to však nastává jen čas od času a proto se do systému vkládají přísady, aby minimalizovaly tvorbu kyanidů.
Zinek a olovo
Vysokopecní technologie využívá vysoce jakostní rudu. Jakékoliv doprovodné prvky se rozdělí mezi fázi horké taveniny kovu a strusku. Mezi ty, co přecházejí do horké taveniny kovu patří fosfor, síra, mangan a křemík. Titan, hliník, vápník, hořčík a podstatná část křemíku a síry přecházejí do strusky jako oxidy nebo metaloidy.
Některé prvky těkají a ukládají se na různých částech vysoké pece. To je zejména případ zinku a olova, které se vnášejí do vysoké pece prostřednictvím rud a vedlejších produktů recyklovaných v aglomeračních závodech.
Odstraňování Zn a Pb z pece se provádí takovým způsobem, že se teplota ve středu pece udržuje nad 400 °C. Zinek se odstraní s kychtovým plynem jako jemné částečky ZnO, které se téměř úplně zachytí při úpravě vysokopecního plynu
Vysoká pec se periodicky odpichuje, aby se z nístěje vypustila tavenina surového železa a struska. Za tímto účelem se otevře jeden z odpichových otvorů v postranní stěně nístěje pomocí průrazného vrtáku, nebo odpichové tyče. V některých případech se pro otevření odpichového otvoru používá kyslíkové trysky.
Vysoká pec má obvykle 1-4 odpichové otvory.

## Slide 28
VÝROBA OCELI V KYSLÍKOVÝCH KONVERTORECH
A ODLÉVÁNÍ
Náhrada vzduchu kyslíkem při výrobě oceli byla původně navržena Henry Bessemerem. Od roku 1950 se v ocelárnách kyslík využíval bez ohledu na specifickou metodu výroby.
Následně proces kyslíkového konvertoru společně s elektrickou obloukovou pecí (EOP) nahradily méně energeticky efektivní stávající procesy výroby oceli jako je Thomasův proces, a SM pochod, (Besemer, Siemens-Martin). V Evropě byly poslední S-M pece vyřazeny z provozu na konci roku 1993. Procesy v kyslíkovém konvertoru pokrývají 2/3 výroby oceli a zbývající 1/3 pak obstarávají elektrické obloukové pece.
V Evropě se používá při přípravě taveniny kovu pro kyslíkové konvertory obvykle pouze odsiřování. Odstraňování fosforu a křemíku ze vsázky zahrnuje nákladově a technicky dokonalý technologický proces, který se objeví v dohledné budoucnosti, aniž by byl zárukou současných požadavků.
Známá odsiřovací činidla obsahují látky nasycené karbidem vápenatým, louhem sodným, bezvodou sodou, vápnem a hořčíkem.

## Slide 29
Nejrozšířenější metoda odsiřování taveniny, které se dnes používá v Evropě, je založena na karbidu vápenatém, který dřívější sodný proces nahrazuje, s ohledem na likvidaci odpadu a důvodům zohledňujícím kvalitu ovzduší. Použití směsi karbidu vápenatého CaC2, hořčíku a vápna umožňuje, aby se tavenina kovu odsířila na výsledné hodnoty, pod 0,001 %S bez ohledu na původní obsah. Nevýhody spočívají v dosti nízké efektivitě odsiřovacího činidla a potřebě intenzivního promíchávání odsiřovacího činidla s horkou taveninou. Jediným specifickým přínosem je, že procesem vzniká drobivá (rozpadavá) struska, která se může snadno odstraňovat. Použití hořčíku kromě karbidu vápenatého je asi tak běžné, jako použití karbidu vápníku samotného.
Další odsiřovací činidla obsahují práškové vápno, vápno v kombinaci se zemním plynem a hořčíkem.
S ohledem na plnění výše uvedených cílů se nežádoucí nečistoty oxidují při následném odstranění s odcházejícím plynem nebo se struskou. Následující tabulka vyjmenovává hlavní oxidační procesy, ke kterým v kyslíkovém konvertoru dochází. Nežádoucí nečistoty se odstraňují v odcházejícím plynu, nebo tekuté strusce.
Energie potřebná ke zvýšení teploty a k tavení vstupních surovin se dodává exothermickou reakcí při oxidaci tak, že na jedné straně není třeba žádného přídavného tepla.
Šenberger, J., Stránský, K., Bůžek, Z., Záděča, A., Kafka, V., Metalurgie, VUTIUM, VUT Brno 2008, 310 s, ISBN 978-80-214-3632-9.
Levíček, P., Stránský, K., Metalurgické vady ocelových odlitků, SNTL, Praha 1984.

## Slide 30
Eliminace uhlíku: [C] + [O]  CO (výstupní plyn)
[CO] + [O] CO2 (výstupní plyn)
oxidace doprovodných prvků z příměsípřechází do strusky
odstranění křemíku: [Si] + 2[O] +2(CaO)  ( 2 CaO . SiO2)
reakce manganu: [Mn] + [O]  (MnO)
odfosforování: 2 [P] + 5 [O] + 3 [CaO]  (3 CaO .P2O5)
odsíření: [S] + [CaO]  (CaS ) + [O]
redukce (odkysličení)
odstranění zbytkového kyslíku: [Si] + 2[O]  ( SiO2)
pomocí ferrosilicia
hliník: 2 [Al] + 3 [O]  (Al2O3)
pozn : [ ] = rozpouští se v železe
( ) = přechází do strusky
VÝROBA ŽELEZA A OCELI [online]. [cit. 13.12.2021]. Dostupné z: https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/zfc/vyroby/vyroba-zeleza.pdf

## Slide 31
Konvertor má hruškovitý tvar se žáruvzdornou vyzdívkou, kde je naspodu zavedena vodou chlazená tryska pro kyslík. Touto tryskou se do tekutého surového železa dmýchá čistý kyslík ( 99 %) z kyslíkárny.
Následně byly vyvinuty kombinované techniky dmýchání. Tam, kde je to nutné, může být proces v určité fázi intenzifikován promícháváním odspoda s argonem nebo dusíkem přes porézní cihly ve vyzdívce dna. Alternativně se dmýšní trubice ve dně využívají v průběhu fáze dmýchání k injektáži čistého kyslíku nebo jiných plynů.
Bessemerův konvertor

## Slide 32
Bessemerův konvertor: V roce 1855 si Henry Bessemer patentoval výrobu oceli dmýcháním vzduchu do roztaveného surového železa. Zařízení se nazývalo Bessemerův konvertor (nádoba hruškového tvaru se zakřiveným zúženým hrdlem, sklopná kolem horizontálních čepů). Pracoval s kyselou vyzdívkou a tedy i s kyselou struskou, a proto v něm nebylo možno odstranit nebo snížit obsah síry a fosforu, proto byla jediná možnost používat surové železo s velmi nízkým obsahem fosforu a síry. Bessemerův pochod spočíval v tom, že se do konvertoru nalilo tekuté surové železo a dýzami ve dně se dmýchal do lázně vzduch, kterým se surové železo zkujnilo. Při dmýchání vzduchu se oxidoval křemík, mangan a uhlík. Jako hlavní exotermická reakce byla oxidace křemíku, jehož obsah musel být v surovém železe 1,3 %. Při dmýchání uhlíku se lázeň téměř úplně oduhličila, toto bylo možno pozorovat na zmenšení svítivosti plamene šlehajícího hrdlem z konvertoru. Bessemerův konvertor umožňoval zkujnit železo v daleko kratším čase a větším objemu. Proto je považován za jeden z nejdůležitějších mezníků v dějinách hutnictví, který umožňoval skutečně masovou výrobu oceli. Na našem území byl poprvé uveden do provozu v r. 1866 ve Vítkovicích.
Thomasův konvertor: Roku 1878 Sidney Gilchrist Thomas patentoval zásaditou dolomitovou vyzdívku, která umožňovala zpracovávat v konvertoru surové železo s vyššími obsahy P a S. Tato vyzdívka umožňovala odfosfoření a odsíření oceli. Jako struskotvorná přísada se používalo pálené vápno. U tohoto pochodu byl hlavní palivovou příměsí fosfor. Pro vyvinutí dostatečného tepla z exotermické reakce musel být jeho obsah 1,8 až 2,2 %P. Thomasův pochod se rychle rozšířil do zemí, které měly fosfornaté rudy a vytlačoval tam besemeraci. Tyto rudy se v českých zemích nacházely kolem Nučic, a proto byly české země jedny z prvních v jeho zavádění. Na našem území byla provedena první tavba v tomto konvertoru na evropském kontinentu, a to v roce 1879 v Kladně (Poldi Kladno).

## Slide 33
Sekundární metalurgie
Po procesu oxidace v konvertoru běžně následuje úprava, která zahrnuje řadu rozličných metalurgických operací. Tato úprava, uváděná jako „sekundární metalurgie“ se vyvinula jako odezva na stále rostoucí požadavky na jakost a vedla k podstatnému růstu produktivity přesunem vsázky při metalurgickém rafinačním procesu mimo konvertor.
Hlavní úkoly sekundární metalurgie jsou následující:
- míchání a homogenizace
- úprava chemického složení v mezích analytické tolerance
- včasná úprava teploty pro následný proces odlévání
- desoxidace - odkysličení
- odstranění nežádoucích plynů jako jsou vodík a dusík
- zlepšení čistoty oxidace oddělením nekovových příměsí
MACEK, Karel, Jiří JANOVEC, Petr JURČI a Petr ZUNA. Kovové materiály. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-010-3513-1.

## Slide 34
Základní způsoby mimopecního zpracování oceli (sekundární metalurgie) a jejich účinky lze shrnout do následujících bodů:
o dmýchání inertních plynů:
- pouhé dmýchání (vyplouvání vměstků, teplotní a chemická homogenizace oceli),
- dmýchání pod aktivní struskou (reakce mezi struskou a kovem; odsíření oceli),
o injektáž přísad:
- dmýchání prachových látek pomocí inertního plynu (odsíření oceli, modifikace vměstků+dezoxidace oceli, legování oceli, nauhličování oceli),
- vhánění přísad ve formě plněného ocelového profilu (přesné a úsporné legování oceli, modifikace vměstků),
- zavádění hliníkového drátu (řízená hluboká dezoxidace oceli),
o rafinace oceli syntetickou struskou (dezoxidace oceli, řízené odsíření, pohlcování nekovových vměstků),
o vakuové zpracování oceli:
- odplynění v pánvi,
- odplynění v proudu,
- odplynění v komoře (oběžné RH, zdvižné DH),
- (snížení obsahu H2 a N2, vakuová uhlíková dezoxidace, dolegování oceli),
- oxidační vakuování oceli – VOD (výroba korozivzdorných ocelí – hluboké oduhličení chromem vysoce legovaných ocelí),

## Slide 35
o rafinace oceli plynnou směsí O2 – Ar, resp. O2 – H2O v konvertoru – AOD, CLU, K-OBM-S
(výroba korozivzdorných ocelí – hluboké oduhličení za atmosférického tlaku)
o příhřev oceli v pánvi:
- elektrickým obloukem za atmosférického tlaku,
- elektrickým obloukem s možností vakuování oceli – ASEA, VAD,
- chemický příhřev – oxidací Al nebo FeSi za atmosférického tlaku – IR-UT, CAS-OB,
- chemický příhřev – oxidací Al nebo FeSi ve vakuu – ISSM.
VÝROBA ŽELEZA A OCELI [online]. [cit. 13.12.2021]. Dostupné z: https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/zfc/vyroby/vyroba-zeleza.pdf
JAK SE VYRÁBÍ A ZPRACOVÁVÁ OCEL [online]. [cit. 13.12.2021]. Dostupné z: https://www.ocelarskaunie.cz/jak-se-vyrabi-a-zpracovava-ocel/
YAKSHIL B. CHOKSHI: Basic Concepts of Iron and Steel Making. Springer Verlag, Singapore, 2021. ISBN: 9811524394
MACEK, Karel, Jiří JANOVEC, Petr JURČI a Petr ZUNA. Kovové materiály. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-010-3513-1.

## Slide 36
Výroba nelegovaných, nízko a středně legovaných ocelí pro odlitky vysokých hmotností
Výrobu kvalitních ocelí pro odlitky velkých hmotností je možné provádět několika způsoby. Užitné vlastnosti ocelí jsou ovlivňovány čistotou vsazených surovin i zvoleným způsobem výroby.
1. Výroba oceli z tekutého surového železa a šrotu pomocí kyslíkového konvertoru (KKO), pánvové pece (LF) a vakuovacího (VD) zařízení.
Výroba oceli z tekutého surového železa
2. Výroba oceli z tuhé vsázky za použití elektrické obloukové pece, pánvové pece a vakuovacího zařízení
Výroba oceli z tuhé vsázky
Způsob výroby oceli z tuhé vsázky je používán ve slévárnách. Aby vyráběná ocel měla vysokou metalurgickou kvalitu a užitné vlastnosti, je pochod výroby rozdělen do dvou částí:
a) Primární – výroba surové oceli tavením na elektrické obloukové peci, kde je provedeno roztavení vsázky, oduhličení a odfosfoření lázně, a surová ocel odpíchnuta do pánve.
b) Sekundární – výroba kvalitní čisté oceli je prováděna na pánvové peci, kde se surová ocel ohřeje elektrickým obloukem, dezoxiduje, doleguje na předepsané chemické složení, částečně se odsíří a je provedena modifikace vměstků plněným
c) profilem. Ocel je následně vakuována. Vakuováním je docíleno odsíření, snížení obsahu plynů a nekovových vměstků.

## Slide 37
Výroba hmotných odlitků z legovaných korozivzdorných ocelí
Korozivzdorné oceli zaujímají významné místo mezi žáruvzdornými, žárupevnými, otěruvzdornými a nástrojovými ocelemi. Nerezavějící oceli mají zvýšenou odolnost proti korozi za normální i zvýšené teploty. Korozivzdornost je důsledkem tvorby ochranné vrstvy na povrchu kovu tzv. pasivace. Pasivní vrstva u nerezavějících ocelí je tvořena oxidy chromu, titanu aj. Podle požadavku oceli je potřebný minimální obsah chromu 11,7 % rozpuštěného v tuhém roztoku k zaručení schopnosti pasivace povrchu. Obsah uhlíku má nezanedbatelný vliv na mezikrystalovou korozi, a proto musí být jeho koncentrace co nejnižší (pod 0,03%). Korozivzdorné oceli obsahují kromě chromu a uhlíku také nikl, molybden, mangan, dusík a další doprovodné i škodlivé prvky. Korozivzdorné oceli jsou rozlišovány podle výsledných metalografických struktur na: martenzitické, feritické, austenitické a dvoufázové (duplexní). Výsledné struktury korozivzdorných ocelí lze určit Schaeffler-Delongovým diagramem pomocí tzv. ekvivalentu niklu Niekv. a ekvivalentu chromu Crekv.
Schaeffler - Delongovo diagram

## Slide 38
Varianty využívané pro výrobu korozivzdorných ocelí je možné rozlišovat podle vsázkových materiálů:
1. Legovaný ocelový odpad – podstatná část korozivzdorných ocelí je vyráběna z legovaného ocelového odpadu, který bývá roztaven na elektrické obloukové peci (EOP).
a) Způsob EOP  LF  VOD
Schematický popis moderního ekonomického způsobu výroby korozivzdorných ocelí je na níže uvedeném snímku. Výroba oceli probíhá tavením vsázky elektrické odporové peci (EOP) a následným bezstruskovým odpichem do rafinační pánve (LF). Odpíchnutá surová ocel je na pánvové peci nalegována s minimálním propalem na požadované chemické složení před následným zpracováním v zařízení VOD. Předlegovaná ocel se rafinuje v zařízení VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation), kde se snižuje obsah uhlíku, rozpuštěných plynů a dalších nežádoucích prvků.
Postup výroby korozivzdorných ocelí
Elektrická odporová pec
Rafinační pánev
Oxidační vakuování oceli – snížení koncentrace uhlíku

## Slide 39
b) Způsob EOP -> konvertor -> vakuovací zařízení
Způsob spočívá v roztavení legovaného ocelového odpadu v EOP s následnou rafinací tekutého kovu v atmosférických konvertorech AOD, K-OBM-S nebo CLU v kombinaci s vakuovacím zařízením VOD, RH-OB/KTB. Na níže uvedeném snímku je schematicky znázorněn popsaný způsob výroby.
Postup výroby korozivzdorných ocelí pochodem EOP - K-OBM-S - VOD
Principem pochodu AOD (Argon Oxygen Decarburisation) je společné dmýchání kyslíku s argonem do lázně, které vede ke snížení parciálního tlaku oxidu uhelnatého. Snížení parciálního tlaku CO v konvertoru, neboli snížení objemové koncentrace CO v plynné fázi, která je v rovnováze s taveninou, způsobuje snížení rovnovážné koncentrace uhlíku v oceli. Důsledkem je oxidace uhlíku i při nižší aktivitě kyslíku, která napomáhá nižšímu propalu chromu.
Heat Resistant Steel. Champak Industries: A CSEC Group Company [online]. [cit. 13.12.2021]. Dostupné z: http://www.champakgroup.com/heat-resistant-steel.html

## Slide 40
Dmýchání inertního plynu do roztavené lázně - AP (Argon Pouring)
Injektáž prachových přísad - SL (Scandinavian Lancers) založena na dmýchání přísad obsahujících vápník (silikokalcium)
TN (Thüsen Niederhein) dmýchá se syntetická struska s tavidlem
- IP (Injection Process).
CLU (podle závodu Creusot Loire z Francie a Udelholmu ze Švédska) - Po odpichu kovu z EOP je obsah uhlíku přibližně 1 %. Stejně jako u AOD konvertoru je zpočátku dmýchán pouze čistý kyslík, jakmile dosáhne obsah uhlíku hranice přibližně 0,8 %, začíná se do lázně dmýchat vodní pára, která se ve styku s roztaveným kovem rozkládá na kyslík a vodík. Vodík způsobuje snížení parciálního tlaku oxidu uhelnatého a tím snižuje i propal chromu - jeho využití je až 98 % - a také napomáhá k ochlazování i bez přidávání ocelového šrotu. Teplota v konvertoru tak nepřesáhne teplotu 1680 °C a vyzdívka se tolik neopotřebovává. Nevýhodou používání vodní páry však je vysoké naplynění oceli vodíkem, a proto se ke konci rafinačního údobí dmýchá pouze argon.

## Slide 41
Nejstarším pochodem pracujícím za sníženého tlaku je proces VD (Vacuum Degassing). Při této metodě se pánev s tekutým kovem zaváží jeřábem do vakuovacího zařízení – kesonu. Proces VD je často používá v kombinaci s již uvedenými metodami, jako je např. injektáž prachových přísad tryskou, dmýchání inertních plynů nebo pánvová pec, které jsou doprovázeny právě nárůstem obsahu dusíku a zejména vodíku.
METODY PROBÍHAJÍCÍ PŘI SNÍŽENÉM TLAKU
Proces VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation) - ve své podstatě se jedná o předchozí pochod VD, který je doplněný tryskou na dmýchání kyslíku, někdy nazývanou jako kyslíkové kopí.
Proces VAD (Vacuum Arc Degassing), také nazývané jako VHD (Vacuum Heating Degassing) - pro složitější zpracování kovu pomocí sekundární metalurgie je zabudován ve slévárně integrovaný systém uspořádání (ISSM) a tekutý kov prochází postupně přes jednotlivá zařízení. Zařízení může být také doplněno o injektážní trysku prachových přísad, podavač plněných profilů nebo hliníkového drátu a o kyslíkové kopí, čímž se stává opravdu multifunkčním, nahrazuje hned několik postupů sekundární metalurgie najednou a je možné na něm vyrábět superčisté, nízkouhlíkaté oceli.
Heat Resistant Steel. Champak Industries: A CSEC Group Company [online]. [cit. 13.12.2021]. Dostupné z: http://www.champakgroup.com/heat-resistant-steel.html

## Slide 42
Charakteristika metod sekundární metalurgie

## Slide 44
Nejčastějším krokem při sekundární metalurgii je úprava ve vakuu. Ta slouží hlavně k odstranění plynů, vodíku, kyslíku, dusíku nebo zbytkových koncentrací uhlíku z oceli při vakuu až 50 Pa. Účelem této operace je oduhličení a oproštění oceli od plynů rozpuštěných za tepla během cyklu dmýchání. Tak se může poklesem tlaku až na 10 mbarů snížit hmotnostní obsah kyslíku a dusíku až na 0,0002 % resp. 0,005 %.
Dnes operace úpravy ve vakuu zahrnují přesné oduhličení a odkysličení nelegovaných ocelí, oduhličení chromem legovaných jakostních tříd, odstranění síry a vměstků, stejně jako rozličné legování, homogenizaci, řízení teploty a preventivní opatření před reoxidací. Vakuová metalurgie produkuje oceli o lepší čistotě, nižším obsahu plynu a přesném legování (viz předchozí).
Odlévání
Když se dosáhne konečné jakosti oceli, převede se ocel v odlévací pánvi k odlévacímu stroji. Před několika lety bylo standardní metodou vylít roztavenou ocel do stabilních forem (kokila nebo odlévání do ingotů) v diskontinuálním procesu. Dnes se volí metoda plynulého (kontinuální) odlévání, při kterém se ocel odlévá do nepřetržitého pásu.
Plynulé odlévání nabízí několik významných přínosů:
úspory energie, nižší emise a menší potřebu vody následkem eliminace válcování bram a sochorových tratí
zlepšené pracovní podmínky
vysoké podíly výtěžnosti větší než 95 %
vysokou produktivitu

## Slide 45
Příklady různých typů předlitků a jejich názvosloví
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc. Rafinace a odlévání oceli, https://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-2-metalurgie/rafinace-a-odlevani-oceli/Michalek_Socha_Rafinace-a-odlevani-oceli.pdf

## Slide 46
Schéma radiálního (sochorového) zařízení plynulého odlévání (ZPO)

## Slide 47
Jakmile má tekutá ocel požadovanou teplotu, vylije se do mezipánve. Odtud prochází do krátké vodou chlazené měděné formy, ve které není žádný vzduch, a která se kývá nahoru a dolů, aby se zamezilo uváznutí (přilnutí) oceli.
Forma poskytuje požadovaný profil kovu. Když kov opouští licí formu, vytváří se "slupka" ztuhlé oceli a velké množství unášecích válců vede odlitou ocel mírným obloukem ve směru horizontální polohy.
Zde se nekonečný ocelový pás rozřezává na kusy řezacím hořákem. Tímto způsobem se odlévají jak bramy, tak předvalky a sochory.
Existují rozličné typy strojů na kontinuální odlévání, označované jako vertikální typ, ohýbací a rovnací typy, obloukový typ a stroje typu oválného prohnutí a to v závislosti na jejich uspořádání.
Tekutá ocel se odlije z konvertoru do pánve, kterou se ocel přepraví do sekundární metalurgie do tzv. mezipánve stroje pro kontinuální odlévání. To je střední pánev s regulovatelnou výpustí.
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc. Rafinace a odlévání oceli, https://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-2-metalurgie/rafinace-a-odlevani-oceli/Michalek_Socha_Rafinace-a-odlevani-oceli.pdf

## Slide 48
Výhody vertikálního ZPO: - relativně menší nároky na čistotu tekuté oceli, - snadnější dosažení mikročistoty materiálu v důsledku snadnějšího vyplouvání vměstků svislým tekutým jádrem předlitku, - předlitek nevyžaduje rovnání (u klasického typu), - menší plošné nároky pro instalaci ZPO (menší zastavěná plocha v ocelárně), - snadnější výroba a renovace měděných desek nebo trubkových vložek krystalizátorů, - nižší měrné náklady na měď pro používání deskových krystalizátorů.
Nevýhody vertikálního ZPO: - omezení licí rychlosti a zvyšování licích výkonů, - velké nároky na stavební výšku a vyšší investiční náklady, - složité a ne moc spolehlivé strojní zařízení pro zavádění, spojování a rozpojování startovacích tyčí.
vertikální ZPO
vertikální zařízení plynulého odlévání s ohybem předlitku
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc. Rafinace a odlévání oceli, https://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-2-metalurgie/rafinace-a-odlevani-oceli/Michalek_Socha_Rafinace-a-odlevani-oceli.pdf

## Slide 49
radiální ZPO s rovným krystalizátorem
radiální ZPO se zakřiveným krystalizátorem
Výhody radiálního ZPO: - možnost vysokých licích výkonů s využitím velkých metalurgických délek (velká délka tekutého jádra s vyšší rychlostí lití), - menší stavební výška a nižší investiční náklady na stavbu oproti vertikálním ZPO, - jednodušší strojní zařízení pro dělení a dopravu předlitku, - nižší poruchovost, snadnější obsluha a údržba zařízení (plošné uspořádání).
Nevýhody radiálního ZPO: - relativně vyšší nároky na čistotu tekuté oceli (požadavek na sekundární metalurgii), - vyšší plošné nároky pro instalaci ZPO v ocelárně (větší zastavovaná plocha), - dražší výrobní zařízení (pro výrobu měděných desek a měděných trubkových vložek krystalizátorů) u ZPO se zakřiveným krystalizátorem, - vyšší náklady na měď (při používání deskových krystalizátorů zakřiveného typu).

## Slide 50
horizontální ZPO
Ukázka průřezu bramovým radiálním (obloukovým) ZPO - legenda:1) licí pánve, 2) rezervní licí pánev, 3) havarijní prostor, 4) hydraulická stanice, 5) čerpací stanice ZPO, 6) otočný licí stojan, 7) mezipánev, 8) víko mezipánve, 9) ponorná výlevka, 10) krystalizátor, 11) segmenty 1 až 14 - chladicí, vodící sekce a rovnací stolice, 12) odlévací plošina, 13) vůz se startovacími tyčemi, 14) jeřáb startovacích tyčí.
Výhody horizontálního ZPO: - malé nároky na stavební výšku, z čehož plynou i nižší investiční náklady, - přímé spojení mezipánve s krystalizátorem a malý ferostatický tlak, - snadný přístup k zařízení (údržba a obsluha).
Nevýhody horizontálního ZPO: - vysoké provozní náklady (speciální keramika), - nízká životnost krystalizátorů, - technicky náročný reverzní oscilační pohyb odlévaných sochorů včetně pálícího stroje, - nemožnost odlévání licích formátů větších průměrů.

## Slide 51
Montáž první elektrické rychlíkové lokomotivy E466.0 v Plzeňské Škodovce. 1927
První poválečná elektrická lokomotiva E499.001 před halou v doudleveckém závodu ETD. 1953
Sedmistá lokomotiva vyrobená v plzeňské Škodovce. Řada YK 655 na export do Indie. 1932
Co stálo za ukončením výroby lokomotiv ve ŠKODA PLZEŇ?
Výroba parních lokomotiv započala v plzeňské škodovce roku 1920 dodáním stroje 434.1100 tehdejším Československým státním drahám (ČSD).

## Slide 52
První lokomotiva typu 3 Lo, která se stala se třinácti sériemi a 178 vyrobenými stroji v letech 1921-1938 nejpočetnějším typem meziválečných parních lokomotiv Škoda.
Škoda 109E (obchodní název Emil Zátopek)
HISTORICKÝ VÝVOJ ZNAČKY ŠKODA Horyna Václav, Horník Jiří, Vavřínek Tomáš: [online]. [cit. 15.12.2021]. Dostupné z:https://docplayer.cz/10680086-Historicky-vyvoj-znacky-skoda.html

## Slide 53
Hledání souvislostí – materiál – struktura – vlastnosti

## Slide 54
Použitý materiál: S 460 NL
Atest sledující výsledky zkoušky rázem v ohybu – vrubová houževnatost
Důležitou informací je výchozí polotovar – rozměry a umístění obrobku v polotovaru

## Slide 56
Co je příčinou fraktografických odlišností ve středu vzorku?
Střední část plechu má odlišnou strukturu, která je dána citlivostí technologie řízeného tváření. Tato technologie umožňuje dosáhnout specifických vlastností ocelí – S 460 NL. Nepatrná změna se projeví na struktuře i konečných vlastnostech.

## Slide 57
Výroba hliníku
Hliník je po oceli druhý nejpoužívanější kov. Cení se pro svoji nízkou hmotnost a odolnost i proti korozi. Využívá se proto při výrobě automobilů, lodí, letadel či ve stavebnictví. Na jeden osobní automobil se spotřebuje kolem 130 kg hliníku. Vyrábějí se z něj také produkty denní spotřeby: nápojové plechovky, víčka na jogurty, obaly na čokolády, paštiky či zubní pasty.
Naleziště
Hliník se získává poměrně komplikovaně z bauxitu: rudy bohaté na oxid hlinitý sloučený s vodou. Největším světovým producentem bauxitu je Austrálie, která se na globální těžbě podílí asi jednou třetinou. Mezi klíčové dodavatele patří i Brazílie, Jamajka, západoafrická Guinea, Indie a Čína. V jižní Evropě leží menší bauxitové doly. Těžba a výroba Bauxit se těží ve velkých povrchových dolech, které často způsobují masivní zábor území, vyžadují vystěhování místních obyvatel a vytlačují zemědělství i přírodní vegetaci. Ložiska bauxitu se často nacházejí v rovníkových oblastech, zakládání dolů je proto většinou spojeno s ničením rozsáhlých ploch tropických pralesů. Z vytěžené bauxitové rudy se získává oxid hlinitý, ze kterého se poté v rafinériích při teplotě kolem 950 °C vyrábí samotný hliník. Ze čtyř tun vytěženého bauxitu lze získat přibližně jednu tunu čistého hliníku. Jednou z odpadních látek, které vznikají ve velkém množství při výrobě hliníku, je přitom toxický odpad, známý jako červený kal.
Ing. Vladimír Toman, Metalurgie neželezných kovů Základní část http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/obrazky/seminare/ovzdusi/seminar2/23_toman_final.pdf

## Slide 58
Energetická náročnost
Výroba hliníku z bauxitu je extrémně energeticky náročná. Na výrobu 1 kg kovu se spotřebuje 47,5 kWh elektřiny, což je skoro 23 krát víc než energie potřebná na výrobu skla (při 50% podílu recyklované suroviny) a 9 krát víc než na výrobu kilogramu pocínovaného plechu. Už začátkem devadesátých let byla spotřeba elektřiny ve světových hliníkárnách vyšší než celková poptávka po elektřině ve všech afrických zemí dohromady.
Nebezpečné látky
Během chemických reakcí při výrobě hliníku unikají dále do ovzduší různé toxické látky, například fluór, což se neobejde bez negativních dopadů. Mezi „nejšpinavější“ továrny bývalého Československa patřila hliníkárna ve Žiaru nad Hronom, která nesla odpovědnost za devítinásobně vyšší výskyt alergických onemocnění ve žiarském okrese ve srovnání se slovenským průměrem a způsobovala chudokrevnost zhruba poloviny místních dětí.
Spotřeba a recyklace hliníku
Česká republika v roce 2004 spotřebovala zhruba 130 000 tun hliníku. Z toho připadá přibližně 12 000 tun na hliníkové obaly ročně, z toho recyklováno bylo pouze asi 13 procent. Nejde o zanedbatelné množství: zbývajících, vyhozených 10 800 tun by stačilo na výrobu 523 dopravních letadel Boeing 737. Recyklace hliníku je oproti jeho výrobě energeticky mnohem méně náročná. Roztavení a recyklace hliníkového odpadu ušetří asi 97 % energie, které by bylo potřeba k výrobě kovu z primární suroviny.

## Slide 59
Slovo bauxit neodpovídá nějakému specifickému minerálu, ale hornině, která se skládá většinou z hydratovaných oxidů hliníku, zejména gibbsitu, boehmitu a diasporu. Bauxit je definován jako hornina obsahující hydroxid hliníku zejména Al2O3.3H2O a také příměsi ve formě silikátů, jílů, usazenin, hydroxidů železa a z hydroxidů hliníku.
• Při elektrolýze se z taveniny směsi předem přečištěného bauxitu a kryolitu o teplotě asi 950 °C na katodě vylučuje elementární hliník, na grafitové anodě vzniká kyslík, který ihned reaguje s materiálem elektrody za vzniku toxického plynného oxidu uhelnatého, CO.
• Během chemických reakcí při výrobě hliníku unikají dále do ovzduší různé toxické látky, například fluór, což se neobejde bez negativních dopadů. Základní reakce probíhající při výrobě hliníku (zásadité reakce):
• Působením alkálií (NaOH, resp. Na2CO3) na rudu bauxitu váže se oxid hlinitý na hlinitan sodný podle rovnic (1) a (2), který je rozpustný ve vodě:
Při výrobě oxidu hlinitého z bauxitu je potřeba projít poměrně složitým výrobním postupem. Ruda se musí nejprve rozemlít a smísit s vápencem a hydroxidem sodným. Vzniklá směs se přečerpává do vysokotlakých nádob, kde se následně zahřívá. Hydroxid sodný se rozpouští s oxidem hlinitým, který se z roztoku vysráží, propere, zahřeje, čímž se odstraňuje ze směsi vzniklá voda. Koncovým členem je bílý prášek podobný cukru – oxid hlinitý.
Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O (1)
Al2O3 + Na2CO3 = 2NaAlO2 + CO2 (2)

## Slide 60
Roztok hlinitanu sodného se odděluje od sraženiny, tzv. červeného kalu, složeného hlavně z oxidů a hydroxidů křemíku, železa a titanu.
Roztok hlinitanu sodného se potom rozkládá a vylučuje se čistý hydroxid hlinitý. Ten se odfiltruje a alkalický roztok se po úpravách vrací zpět do procesu. Hydroxid hlinitý se pak při vysokých teplotách kalcinuje za účelem odstranění vody a proměny na suchý, čistý a nehygroskopický a-Al2O3 vhodný k výrobě kovového hliníku.
Schéma Bayerovy metody výroby oxidu hlinitého

## Slide 61
Výroba mědi
• Měď se vyskytuje v přírodě v podobě různých minerálů a vzácně i jako čistý kov. Přestože jednotlivé minerály obsahují velmi mnoho mědi, těžená ruda obsahuje zpravidla 0,5 až 5% mědi.
• Přibližně 85% mědi se vyrábí ze sirníkových (sulfidických) rud, z toho asi polovina z chalkosinu.
• Těžené rudy jsou zpravidla chudé a v původním stavu nejsou vhodné pro zpracování na měď. Rudy se proto upravují a do hutě přicházejí jako koncentrát s obsahem 10 až 30% mědi. Měděné koncentráty obsahují také jiné doprovodné prvky, jejichž získání výrobou mědi zhospodární.
• Krok č. 1 - pražení, jehož podstatou je odstranění co možná největšího množství síry z rudy a převedení co možná největšího množství sulfidů na oxidy. Oxidy arsenu a antimonu při tomto pražení vytěkají. Pokud klesne obsah síry v rudě natolik, že na jeden 1 atom mědi připadá přibližně 1 atom síry, následuje druhý krok.
2 Cu2S + 3 O2 → 2 Cu2O + 2 SO2
CHALKOSIN CHALKOPYRIT

## Slide 62
Krok č. 2: Tavení na měděný lech (kamínek) probíhá v šachtových nebo plamenných pecích za přidání koksu a struskových přísad (nejčastěji oxid křemičitý) při teplotě 1400 °C, aby se odstranil sulfid železnatý FeS. Při tomto pochodu přechází oxid měďnatý vzniklý v minulém kroku opět v sulfid a sulfid železnatý reaguje s oxidem křemičitým na křemičitan železnatý, který strusku. Sulfid měďný, který při reakci vzniká, se spolu s dalšími sloučeninami usazuje na dně taveniny jako měděný lech neboli kamínek. Po odstranění velkého množství suflidu železnatého z rudy následuje třetí krok. 2 CuO + FeS + C + SiO2 → Cu2S + FeSiO3 + CO
• Krok č. 3: Zpracování měděného lechu na surovou měď se dnes výhradně provádí dmýcháním v konvertoru, což je metoda, která se označuje jako pražení s dmýcháním nebo besemerace mědi. Tento způsob výroby spočívá v kombinaci pochodu pražně redukčního a pochodu pražně reakčního. Roztavený měděný lech se vleje do konvertoru, který obsahuje zásaditou nebo kyselou vyzdívku a to podle toho zda obsahuje ruda zásadité nebo kyselé přísady, a vhání se stlačený vzduch. Zbytky sulfidu železnatého přecházejí na oxid a vytváří tak strusku. Poté probíhá oxidace sulfidu měďného na oxid měďnatý, který energicky reaguje se sulfidem měďným na kovovou měď.
2 Cu2O + Cu2S → 6 Cu + SO2
Oleg D Neikov, Stanislav Naboychenko, Irina B Mourachova, Victor G Gopienko, Irina V Frishberg, Dina V Lotsko: Handbook of Non-Ferrous Metal Powders Technologies and Applications. Kingdwarf, 2019. isbn 1856174220, 978-1-85617-422-0

## Slide 63
Oxidické měďnaté rudy lze zpracovávat na kov přímou redukcí koksem za vysoké teploty, ale častěji se přidávají k sulfidickým rudám mědi, kde tyto rudy působí oxidačně a urychlují tak redukci sulfidu na oxid, popřípadě na kov při vhodně zvoleném poměru.
2 Cu2O + Cu2S → 6 Cu + SO2
• Získaná surová měď (černá měď) se pak čistí elektrolyticky. Anodou je surová měď, jako elektrolyt se užívá kyselý roztok síranu měďnatého CuSO4 a katodu tvoří čistá měď. Nečistoty, které se hromadí v okolí anody jako anodické kaly jsou cenným zdrojem stříbra, zlata a dalších těžkých kovů.
Hans Warlimon: Part 3: Non-ferrous Alloys - Heavy Metals: Subvolume C: Metal Forming Data - Volume 2: Materials - Group VIII: Advanced Materials and Technologies - Landolt-Börnstein New Series. Springer-Verlag/ 2017. ISBN 978-3-642-14173-7.

## Slide 64
Výroba zinku
• Převážná většina zinku se vyrábí ze sirníkových rud. Nejrozšířenějším zinkovým materiálem je sirník zinečnatý ZnS, zvaný sfalerit (blejno zinkové). Sirníkové rudy obsahují 2 až 10 %Zn a upravují se flotací na koncentrát. Složení zinkových koncentrátů se pohybuje v tomto rozmezí: 40 až 60 %Zn, 27 až 35 %S, do 15 %Fe, 0,4 až 4 %Pb, 0,5 až 2 %Cu, 0,1 až 0,5 %Cd, 0,1 až 0,5 %As, 0,1 až 0,5 %Sb, 50 až 500 g Ag na 1 t.
Pražení sirníku zinečnatého probíhá podle rovnice: 2ZnS + 3 O2 = 2ZnO + 2 SO2 + 884,2 kJ
Při všech způsobech výroby zinku se zinek převádí na oxid, z něhož se při žárovém způsobu vyredukuje zinek, který při redukci destiluje. Při mokrém způsobu se oxid zinečnatý louží roztokem kyseliny sírové a z roztoku se zinek vysráží elektrolyticky. Oběma způsoby lze zpracovávat po jistých úpravách jak sirníkové koncentráty, tak oxidické rudy. Rozhodující je rentabilita pochodu. Sirníkové koncentráty se vždy nejdříve praží, čímž se odstraňuje síra a zinek zůstává v praženci jako oxid.
• Síra uniká jako oxid siřičitý, který se dále zpracovává na kyselinu sírovou nebo jiné sloučeniny síry.
Hans Warlimon: Part 3: Non-ferrous Alloys - Heavy Metals. Springer-Verlag/ 2017. ISBN 978-3-642-14173-7.

## Slide 65
• Všechny způsoby žárové výroby zinku jsou založeny na redukci oxidu zinečnatého uhlíkem. Redukce probíhá při teplotách nad 1000 °C. Vzhledem k tomu, že teplota varu zinku je 906°C, získávají se redukcí zinkové páry, které se v kondenzátorech mění na tekutý zinek. Celý pochod včetně kondenzace musí probíhat ve značně redukčním prostředí. • Žárově vyrobený zinek obsahuje až 2 %Pb 0,2 %Fe a 0,2 %Cd. Zinek této čistoty je pro řadu účelů nepoužitelný, a proto se musí rafinovat. Rozlišují se dva způsoby rafinace, a to vycezování nebo destilace. Elektrolýza se nepoužívá pro velkou spotřebu elektrické energie.

## Slide 66
Nikl je sedmým nejrozšířenějším kovem a dvacátým druhým prvkem co do obsahu v zemské kůře (99 ppm). V přírodě ho lze najít v několika možných formách. V ryzí formě je poměrně vzácný a nachází se především společně s železem jako pozůstatek z komet a meteoritů. Ze sloučenin s jinými prvky se jedná o laterity, což jsou oxidické a silikátové rudy jako například garnierit ((Ni,Mg)6Si4O10·(OH)8), dále o sulfidické rudy jako millerit (NiS), pentlandit((Ni,Fe)9S8) a o arsenidové rudy jako nikelit (NiAs) a gersdorfin (NiAsS). Nejdůležitější naleziště na světě je u města Sudbury v Kanadě, kde se nachází na území 17 km širokém a 59 km dlouhém nikl společně s dalšími 14 prvky. Jedná se pravděpodobně o ložisko meteorického původu.
Výroba niklu
Historie
Již před několika tisíci lety ve staré Číně se vyráběly slitiny, které obsahovaly nikl, ale samotný nikl nebyl používán. Obdobně tomu bylo ve středověké Evropě, kdy se z meteorického železa (směs 91 %Fe a 8 %Ni) vyráběly především meče, které díky obsahu niklu nekorodovaly a byly velmi pevné. Čistý kov připravil teprve v roce 1751 švédský chemik Axel Frederik Cronstedt z odpadní rudy připomínající měď svou načervenalou barvou. Ruda, ze které vycházel, se nazývala Kupfernikl a jednalo se o nikelit (NiAs), a proto kov dostal jméno nikl.

## Slide 67
Výroba niklu
Pokud se vychází ze sulfidických rud, tak se nejdříve obohatí flotací a magnetickou separací. K takto upravené rudě, která obsahuje především Ni, Cu a Fe se přidá křemen a celá směs se praží a taví. Přítomné železo se tímto procesem přes oxid převede na křemičitan a odstraní se jako struska. Po zchladnutí se směs rozdělí na dvě části, a to Ni3S2 a Cu2S, které se od sebe dají mechanicky oddělit. Část obsahující nikl se může buď používat při tavení železa jako legující složka nebo se může rafinovat na čistý kov. To se může dít elektrolyticky, kdy se kov zredukuje uhlíkem a v roztoku síranu nebo chloridu nikelnatého se vyloučí na katodě čistý kov.
Druhým způsobem rafinace je Mondův způsob. Při tomto způsobu se niklová ruda nejdříve praží, aby se převedla na oxid nikelnatý. Tento oxid je zredukován vodíkem na nikl, který se následně převede na tetrakarbonyl niklu. Tyto reakce probíhají dle rovnic.
Vzniklý tetrakarbonyl niklu Ni(CO)4 se převede přes tablety z čistého niklu při 230 °C, při čemž se rozloží na čistý kov a oxid uhelnatý, který se vrací zpět pro přípravu nového tetrakarbonylu niklu.

## Slide 68
Výroba titanu
Titan jako prvek objevil v roce 1791 anglický chemik William Gregor jako součást nerostu ilmenitu. Jméno nově objevenému prvku dal v roce 1795 německý chemik Martin Heinrich Klaproth, který titan objevil, nezávisle na svém předchůdci, jako součást jiné rudy, a to rutilu. Inspiroval se v řecké mytologii a tak vznikl název prvku titan. Čistý titan byl izolován až skoro o 120 let později v roce 1910, kdy jej ve Spojených státech izoloval Novozélanďan Matthew Albert Hunter zahříváním chloridu titaničitého TiCl4 (chloridu titaničitého) se sodíkem v ocelové tlakové nádobě. Za otce titanového průmyslu je považován Wilhelm Justin Kroll z Lucemburska, který v roce 1932 vyrobil výraznější množství titanu smíšením TiCl4 s vápníkem. Na začátku druhé světové války odcestoval do Spojených států amerických, kde začal vyrábět titan ve větším množství, když doposud používaný vápník zaměnil za hořčík. Tato dodnes hojně používaná metoda je známá jako Krollův proces výroby titanu. Po druhé světové válce se slitiny na bázi titanu začaly prosazovat v průmyslu, a to zejména pro výrobu částí leteckých motorů. Dnes je využití titanu a jeho slitin rozšířeno do většiny odvětví průmyslu.
William Gregor
Martin Heinrich Klaproth
CHEMISTS FOR THE COMMON GOOD (1) Ursula Klein, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin, Germany; Klein@mpiwg-berlin.mpg.deBull. Hist. Chem., VOLUME 42, Number 1 (2017). http://acshist.scs.illinois.edu/awards/HIST%20Award%20Papers/Klein2016-BullHistChem-vol42-1%20p1-6.pdf

## Slide 69
Výroba titanu
Nevýhodou titanu je to, že se jen zřídka kdy najde ve vysokých koncentracích a bohužel jako čistý kov se titan v přírodě nevyskytuje vůbec. V malé koncentraci je titan obsažen v mořské vodě, částečně je zastoupen ve většině minerálů a nerostů, zatím bylo popsáno více než 400 nerostů, které obsahovaly titan, ale nejdůležitější je jeho výskyt v rudách: ilmenitu (FeTiO3 – oxidu železnatotitaničitého), známého též jako „černý písek“ a rutilu (TiO2 – oxidu titaničitého), ze kterých se vyrábí čistý titan.

## Slide 70
Výroba TiCl4
Jako výchozí surovina je používán TiO2 rutil (jednodušší) : Obsah titanu v rutilu je okolo 60%
Smícháme rutil s uhlím v poměru 3:1, směs musíme briketovat a poté kalcinovat v redukční atmosféře při teplotě 700°C. Chlorace poté probíhá ve vytápěné šachtové peci při teplotách 800-1200 °C. Výsledkem jsou páry chloridu titaničitého, které následně kondenzují na nažloutlou kapalinu, ta se musí před samotnou výrobou titanu Krollovým procesem chemicky vyčistit a destilovat.
Jako výchozí surovinu používáme FeTiO3 ilmenit (složitější): Obsah titanu v rutilu je okolo 31%. Nejdříve je nutné provést v elektrické obloukové peci selektivní redukci na surové železo, titan pak přechází do snadno chlorovatelného karbidu nebo je-li při redukci přiváděn vzduch do snadno chlorovatelného nitridu.
Poté může proběhnout samotná chlorace vzniklých karbidů a nitridů.

## Slide 71
Krollův proces
Když máme připravený TiCl4, může začít samotný Krollův proces výroby titanu. Probíhá za teplot 850-900 °C v ochranné atmosféře argonu nebo hélia, v ocelových nádobách.
Výsledkem tohoto procesu je titan, který se ve formě titanové houby uchycuje na stěnách kelímku. Čištění se provádí pomocí promývání kyselinou chlorovodíkovou nebo pomocí vakuové destilace, čímž se odstraňuje jak hořčík, který nereagoval tak chlorid hořečnatý který je vedlejším produktem Krollova procesu. Při redukci sodíkem existují dvě velké výhody. Jednou je to, že neprobíhá za tak vysokých teplot, tudíž lze titanovou houbu snáze odebrat z kelímku a druhou je výsledná větší čistota titanové houby. Nevýhodou je nutná příprava sodíku vakuovou destilací. Během jednoho procesu lze vyrobit přibližně 200-1000 kg titanové houby. Nevýhodou Krollova procesu je to že neprobíhá kontinuálně, titanová houba se musí chladit v argonové atmosféře, než ji lze z kelímku odebrat. Redukce trvá asi 12-18 hodin, plus musíme započítat čas, který je potřebný k čištění titanové houby a to může být až 48 hodin.

## Slide 72
Maddexův-Eastwoodův postup výroby titanu
Je modifikací zmíněného Krollova procesu. Na rozdíl od něj se redukuje plynný chlorid titaničitý kapalným hořčíkem při zvýšeném tlaku. Výsledkem reakce je titanová suspenze v tavenině chloridu hořečnatého, která průběžně odtéká do pece, kde se odpařuje nezreagovaný hořčík i chlorid hořečnatý.
Výroba kovového titanu elektrolýzou
Výroba titanu redukcí je složitý a drahý proces výroby. Proto byla snaha vymyslet jiné způsoby. Začala se zkoumat možnost využití elektrolýzy. Ale problémem byl roztok, titan díky jeho vlastnostem vyloučil využití vodních roztoků, proto se musely zkoušet různé solné lázně, se kterými to také nebylo jednoduché. Titanové soli jsou špatnými vodiči. Nakonec se začaly používat fosfátové a boritanové lázně. Do elektrolytu se přidává chlorid titaničitý. Problémem zde je odstranění oxidu titaničitého, který zůstává ve vzniklých malých částicích titanu. Zabránit jeho tvorbě se dá používáním bezkyslíkatých solí. Elektrolýzou se dá vyrobit titan vysoké kvality, avšak tento postup není zdaleka tak dobře propracovaný jako redukční metoda.
Tavení titanu
Ať už je titan ve formě titanové houby získaný redukční metodou nebo jako kovový titan získaný při elektrolýze, není vhodný pro využití. Nejdříve je třeba takovýto titan přetavit buď na ingoty, nebo rovnou na nějaké odlitky. Jelikož má titan vysokou teplotu tavení a je vysoce reaktivní při vysokých teplotách je potřeba ho tavit v ochranné atmosféře a ve vhodné peci, která je vyrobena z vhodného materiálu. Nejčastěji se využívá argonová ochranná atmosféra a elektrická oblouková pec při přetavování do měděných, vodou chlazených kokil a indukční pec s grafitovým kelímkem při recyklaci nebo výrobě odlitků.

## Slide 73: HOŘČÍK - výroba
V zemské kůře se vyskytují asi 2 % hořčíku, v mořské vodě je ho obsaženo 1,4 %Mg. Hořčík se vyskytuje ve formě sloučenin, které obsahují různé minerály. Zdroje surovin pro výrobu hořčíku jsou rudy různého typu, využívá se však jen některé. Hlavní rudou je magnezit (MgC03), dolomit (MgC03. CaC03), minerál karnalit (MgCl2 . KC1. H20) a mořská voda. Jiné vhodné minerály mohou být kizerit nebo kainit.
Kovový hořčík se průmyslově vyrábí obvykle elektrolýzou roztavené směsi chloridu hořečnatého a chloridu draselného při teplotách 750 °C a další rafinací nebo silikotermickou redukcí vypáleného dolomitu ferosiliciem při teplotě asi 1200 °C. Chlorid draselný slouží jako přísada ke snížení teploty tání chloridu hořečnatého.
Chlorid hořečnatý se získává z mořské vody nebo z koncentrovaných roztoků mořské soli (solanka) nebo tavením karnalitu. Při elektrolýze se na grafitové anodě uvolňuje chlor a na železné katodě hořčík (chlorid draselný se začne rozkládat až po rozložení chloridu hořečnatého). Roztavený hořčík stoupá v tavenině na povrch a sbírá se děrovanými lžícemi. Další tzv. termický způsob, dnes stále ještě hojně využívaný, spočívá v redukci oxidu hořečnatého karbidem vápenatým nebo uhlíkem - karbotermický způsob nebo redukcí oxidu hořečnatého křemíkem - silikotermický způsob. Pyrometalurgickými způsoby výroby lze získat hořčík o čistotě 99,7 %, elektrolytickými postupy 99,9 %. Relativně malé množství je využíváno v chemickém průmyslu. Více než třetina produkce surového hořčíku slouží pro účely výroby hořčíkových slitin (odlitky, tvářené slitiny) a největší část výroby se používá jako legura nebo mikrolegura slitin železa a zejména slitin neželezných kovů.

## Slide 74
Karl U. Kainer: Magnesium Alloys and Technologies. Wiley-VCH. 2003. ISBN 9783527305704.

## Slide 75
Otázky ke zkoušce:
Historie výroby železa a litiny
Pecní zařízení pro výrobu kovů
Pracovní postupy výroby oceli – principy, výhody, nevýhody
Vysoká pec
Rozdělení částí vysoké pece
Odstranění olova a zinku
Odstranění nežádoucích příměsí
Výroba oceli
Sekundární metalurgie
Odlévání
Rozdělení ocelí dle obsahu kyslíku
Plynulé odlévání
Výroba hliníku
Výroba zinku
Výroba mědi
Výroba niklu
Výroba titanu