## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 3: Termíny, definice a zkratky
CHD – case hardening depth = hloubka (obvykle myšleno) cementované vrstvy
CD – carburizing depth= hloubka nauhličení
CLT – compound layer thickness= tloušťka sloučeninové vrstvy
FHD – fusion hardness depth= hloubka zakalení
NHD – nitrid hardness depth= hloubka nitridované vrstvy
SHD – surface hardenning depth= hloubka povrchově zakalené vrstvy
FTS – fusion treatment specification= technické požadavky zakalení
HTO – heat treatment order = Specifikace tepelného zpracování
HTD – Heat treatment document = Dokument o tepelném zpracování
IOD – Internal oxidation depth = Hloubka vnitřní oxidace
HTS – heat treatment specification= Technické požadavky tepelného zpracování

## Slide 4: ÚVOD
Označení TZ na výkrese může být k montážnímu stavu, konečnému stavu nebo i přímo po TZ = často logicky vyplývá z výkresu
Nutno zohlednit přídavek na obrábění (změna tloušťky vrstvy atd.)
  Je vhodné, často nutné uvést na výkres přídavek na obrábění – konstruktéři zapomínají tzn. v praxi výjimečně

## Slide 5: ÚVOD
V některých případech je nutné stanovit specifikaci TZ (HTO). Na výkres by pak mělo být napsáno viz. HTO a pak by kalírna měla vydat HTD
Stav TZ slovně předepsat: ZAKALENO A POPUŠTĚNO, NAUHLIČENO A NÁSLEDNĚ ZAKALENO, POVRCHOVĚ KALENO, NITRIDOVÁNO
Např. případy kdy po cementaci (nauhličení) obrábění a pak teprve kalení. V některých případech nutno uvést např. max teploty žíhání ke snížení pnutí. Postup nitridace (namísto tloušťky jsou uvedeny parametry nitridace.

## Slide 6: ÚVOD
Možnosti zápisu hodnot tvrdosti a jejich tolerance
Je velmi důležité označení kontrolních bodů a jejich kótování
Pokud existuje více než jeden kontrolní bod je nutné značku spojit s identifikačním číslem pro každý kontrolní bod
Někdy může být část oddělena od zbytku výrobku za účelem zkoušení (tahovky, nárazovky atd.)
Způsoby zápisu tvrdosti

## Slide 7: ÚVOD
Nezakalená zóna – slip zone
Typy čar
Tloušťky vrstev SHD – jak mohou být uvedeny
Tam kde je požadováno
Tam kde může být
Tam kde nesmí být
Profil

## Slide 8: ÚVOD
Hloubka nauhličení – CD uvádí se např. CD0.35 Příklad zápisu
Tloušťka sloučeninové vrstvy – CLT. Tento termín je rovněž možné použít pro boridovanou vrstvu!
Hodnoty pevnosti – by měly být uváděny pouze pokud je to nutné a pokud součást umožní odebrat tepelně zpracovaný vzorek. Praxe je odlišná – upozornit zákazníka
Pozor na chybu – milimetry vs. mikrometry!
Možnosti uvádění hloubky CD
Možnosti uvádění hloubky CLT

## Slide 9: ÚVOD
Specifikace TZ – HTO – poskytuje kalírně instrukce k procesu TZ aby bylo zajištěno, že bude dosaženo uvedené tvrdosti, tvrzené hloubky atd.
  Specifikace by měla být jasná a ucelená (je lepší podat více informací než-li méně)
  Nutno definovat tolerance + způsob měření
Dokument o TZ – HTD – info o peci, teplotě, Cp, kalící lázni apod.
  Každá požadovaná charakteristika konstruktéra musí být kontrolována
  Na výkrese jsou specifikace pro konečný výrobek!
V popisu posloupnost tepelných, chemickotepelných zpracování, mechanický resp. povrchových úprav v chronologickém pořadí od shora dolů
Jasně vyznačit oblast bez TZ
Na výkrese by měly být uvedeny rovněž typy atmosfér / kalících prostředí použitelných během TZ pokud jsou zásadní pro získání některých vlastností (vakuum x ochranná atmosféra x vzduch)

## Slide 10: ÚVOD
Stav TZ musí být popsán:
  Textem – např. NITRIDOVÁNO
  Měřitelných parametrů
    Tvrdost, hloubka PK, CHD, tloušťka CLT, místní TZ
    Kontrolní body
    Popis TZ
    Údaje o pevnosti, mikrostruktuře
Lokální TZ
  Tam kde se MUSÍ provést TZ – vyznačit vně obrysové čáry tlustou čerchovanou čárou dlouhými čárkami + kóty a tolerance
  Tam kde je možné provést TZ – vyznačit vně tlustou čárkovanou čarou + kóty
Plocha kde se nesmí provést TZ
  Tlustá tečkovaná čára

## Slide 11: ÚVOD
Náčrt tepelného zpracování – Heat treatment sketch
  Náčrt se udává v blízkosti popisového pole

## Slide 12: Praktické příklady

## Slide 13: Praktické příklady

## Slide 14: Povrchové kalení
SHD obvykle s číselnou hodnotou mezní tvrdosti (obvykle HV1) Pokud není tak 80 procent min. tvrdosti
Přechod tvrdosti leží vně!! Součásti
Upozornit zákazníka na broušení a snížení tvrdosti
Někdy je možné a výhodné povrchově kalit větší část než je dohodnuto pak tlustá čárkovaná
Nemusí se kalit až k hraně resp. u hrany je přípustná nižší hloubka – označeno tenkou čerchovanou s dlouhými čárkami

## Slide 15: Povrchové kalení
Povrchové kalení celého zubu. Po obvodu silná uvnitř tenká čerchována s dlouhými čarami
Boky zubu + poloha a průběh vrstvy + kontrolní body
Patní mezera mezi zuby

## Slide 16: Nauhličování s následným zakalením
Oficiální termín: Nauhličování s následným zakalením
  Pozor na zvolené kontrolní zatížení
  CHD = nauhličená + zakalená vrstva
  Obvykle 550HV1(ISO 2639)
  Hloubka nauhličení (CD) obecné pravidlo 0.35 (ale ne vždy)

## Slide 17: Nauhličování s následným zakalením

## Slide 18: Nauhličování s následným zakalením
Místní nauhličení + zakalení
Nenauhličené plochy
  Tlustá tečkovaná čára

## Slide 19: Příklady nauhličení

## Slide 20: Nitridace resp. karbonitridace
NHD – v milimetrech
Zápisy
CLT – sloučeninová vrstva – v mikrometrech
Nejjednodušší případ je popis pouze NITRIDOVÁNO
  Často určen způsob: NITRIDOVÁNO PLYNEM, nebo NITRIDOVÁNO DUSÍKATOU PLAZMOU, dále je možné uvést OXINITRIDOVÁNO a NITRIDOVÁNO V SOLNÉ LÁZNI
Pokud se má zkouška hloubky nitridované vrstvy provádět jiným zatížením než 0,5kg nutno uvést
  NHD HV0.3 = 0.1 ± 0.02
Lokální nitridace
  Místa bez nitridace = tlustá tečkovaná čára + předpis NENÍ NITRIDOVÁNO
Způsob zápisu NHD, CLT

## Slide 21: Příklady

## Slide 22: Karbonitridace
Pro karbonitridace předpis KARBONITRIDACE
CLT s tolerancí v mikrometrech
Plocha bez karbonitridace = tlustá tečkovaná

## Slide 23: Boridování
Předpis BORIDOVÁNO
  Určí se tloušťka sloučeninové vrstvy (CLT)

## Slide 24: Žíhání
ŽÍHÁNO + přesně metodu
Možné doplnit hodnotu tvrdosti event. strukturu
Žíháno na snížení pnutí
  Stress relief SR HBWmax=150 UNI 10990 : 2002 (Stress relief annealing, thermal cycle, atmosphere)
Žíháno na měkko
  A HBWmax=250 (Soft annealing)
  A HBWmax=150 (Full annealing)
Sferoidizačně žíháno
  AC HBWmax=150 (Spheroidal annealing)
  Sub-critical AC HBWmax=150 (Sub-critical spheroidal annealing)
Rekrystalizačně žíháno
Normalizačně
  N HBWrange=280 (Normalizing)

## Slide 25: Kalení

## Slide 26: Termíny
Úplné žíhání – Full annealing
  TZ k dosažení globulární struktury s úplnou resp. částečnou austenitizací s pomalým ochlazením
Homogenizační žíhání - Homogenizing
Izotermické žíhání – Isothermal annealing
  TZ s austenitizací a následné ochlazování přerušené na takové teplotě aby proběhla potřebná přeměna
Normlaizační žíhání – Normalizing
  Tepelné zpracování s cílem zjemnění a vytvoření rovnoměrné velikosti zrna
Regenerační žíhání
  Cílem je částečné znovuzískání fyzikálních nebo mechanických vlastností, které měl výrobek před tvářením za studena
Žíhání na měkko - Softening
  Soft annealing
Rozpouštěcí žíhání – Solution annealing, Solution treatment
Sferoidizační žíhání – Spheroidizing
Žíhání na snížení pnutí – Stress relieving
Kryogenní úprava, hluboké zmrazení – Sub-zero treating, Deep freezing
  Zpracování pod teplotu místnosti aby došlo ke kompletní přeměně austenitu na martenzit

## Slide 27: Termíny
Spannungsarmhlühen
Glühen
Weichglühen
Glühen auf Kugelige Karbide
Recristallisation
Normalglühen
Žíháno na snížení pnutí
Žíhání
Žíháno na měkko
Sferoidizačně žíháno
Rekrystalizačně žíháno
Normalizačně

## Slide 28: Termíny, definice a zkratky
Einsatzhärten – cementace + kalení + popouštění
Abschreckhärten – zakalení
Vergüten – zušlechtění
Randschichthärten – kalení okrajové vrstvy
Nitrieren – nitridování
Verbindungsschicht – bílá vrstva
Rht = 80%minimální tvrdosti povrchu
Nht, Eht, Rht souhrnně vše CHD

## Slide 29: Zvolené zkušební metody pro měření tvrdosti povrchu
Tabulka udává nejvyšší dovolené zatížení. Může se použít rovněž nižší (HV10 místo HV30)
Příklad: Požadavek 650 až 750HV s hloubkou vrstvy (SHD) 0.6mm až 1.2mm
Pro tyto hodnoty se z tabulky určí nejvyšší zatížení při zkoušce tvrdosti jako HV50 (může být i HV30 nebo HV10)

## Slide 30: Minimální možné zatížení při minimální povrchové tvrdosti
Není možné použít metodu HRC (proto HRA nebo HV)
Tvrdost povrchu má být měřena Rockwellem. Je požadována hloubka SHD (0.4 až 0.8mm). Jak měřit tvrdost, pokud HR45N od 62 do 68.

## Slide 31: Zvolená metoda pro nejmenší tvrdost podle Vickerse
Nejmenší tvrdosti podle HV, HR a mezní tvrdostí (80% nejmenší povrchové tvrdosti v HV)

## Slide 32
Doporučené úchylky

## Slide 33
Doporučené úchylky

## Slide 34: Termíny, definice a zkratky
Současný stav = vysoká tolerance chemického složení tzn. výhodu pro hutě („vejdou se tam“)
Problém uživatelů ocelí – pokud zjistí jinou jakost až při TZ
Dnes časté mikrolegování – ovlivnění vlastností určité značky malou přísadou (Nb, Ti, V)
Elektrostruskové přetavování (nástr. oceli)
Podle druhu tepelného zpracování volit tvrdost + kde kontrolovat
Zušlechtění (MPa, pro vyšší pevnosti HRC)
Kalení HRC pro tloušťku materiálu menší než 1mm vždy HV120
Cementace podle tloušťky HV5 HV10, HV30, HV60, HV120
Nitridace podle tloušťky HV0.2, HV0.5, HV5, HV10 (někdy i více)
Technologové zapomínají na přídavky a předepisují co je na výkrese, vyhýbají se žíhacím procesům

## Slide 35: Termíny, definice a zkratky
SHD, CHD, FHD, NHD
Udávat mezní úchylky, tolerance co největší možná
Požadavek hloubky je dobré udat včetně hodnoty mezní tvrdosti (CHD550 HV0,5)
Hloubka nauhličení (CD je podmíněna obsahem uhlíku v materiálu (v procentech) obecně se za mezní hodnotu považuje hodnota CD0.35
Uvést tloušťku bílé vrstvy – u nitridace
Údaje o pevnosti předepisovat pouze je-li to nezbytně nutné (správně by mělo být dokládáno vzorky společně tepelně zpracovanými)

## Slide 36: Definice čar dle ČSN EN ISO

## Slide 37: Popisové pole
Popisové pole
Doplňkové technické informace
Materiál podle mého vstupní. Často se uvádí konečný stav. Za mne nemá logiku
TDP
Předepisování úpravy povrchu
Na výkresu se předepisuje konečný stav po tepelném zpracování doplněný o požadovanou tvrdost, hloubku TZ vrstvy, pevnosti atd. (CHD, NHD, SHD, FHD). Popis nad popisové pole

## Slide 38: Slovník
Baking – žíhání na odstranění vodíku (po moření, svařování..)
Blacking – černění – Brünieren
Black nitriding – nitridování s následnou oxidací – není německý ekvivalent
Blank nitriding – simulované nitridování (zpracování umožní vyhodnotit metalurgické důsledky teplotních cyklů nitridace - Blindnitrieren
Blueing – TZ v oxidačním prostředí při vhodné teplotě, s cílem vytvořit oxidickou vrstvu - Bläuen
Boost - diffuse carburizing – vícestupňová cementace – Mehrstufiges aufkohlen
Carburizing – nauhličování – dle normy NEVHODNÝ TERMÍN cementace – Aufkohlen
Case hardening – nauhličování s následným zakalením - Einsatzhärten
Compound layer – sloučeninová vrstva NEVHODNÝ TERMÍN bílá vrstva – Verbindungsschicht

## Slide 39: Slovník
CCT diagram – ARA – ZTU Schaubild
Decarburization – oduhličení - Entkohlung
Depth of carburizing – hloubka nauhličení - Aufkohlungstiefe
Depth of hardening - hloubka zakalení - Einhärtungstiefe
Depth of nitriding – hloubka nitridování - Nitriertiefe
Diffusion zone – difuzní vrstva charakterizovaná obohacením prvků jako je uhlík či dusík - Diffusionszone
Distortion – deformace (v důsledku TZ) - Verzug
Double quench hardening treatment - Doppelhärten
Flame hardening – kalení plamenem - Flammhärten
Full annealing – úplné žíhání (někdy nazývané kritické žíhání) – TZ k dosažení globulární struktury s úplnou nebo částečnou austenitizací a následným pomalým ochlazením – není německý ekvivalent
Normalizing – normalizační žíhání - Normalglühen
Quenching and tempering – zušlechťování - Vergüten

## Slide 40: Slovník
Softening – žíhání na měkko - Weichglühen
Solution annealing – rozpouštěcí žíhání - Lösungslühen
Stress relieving – žíhání ke snížení pnutí - Spannungsarmhlühen
Sub-zero treating – kryogenní úprava = hluboké zmrazování – deep freezing Tieftemperaturbehandeln, Tiefkühlen
Surface hardenning treatment = povrchové kalení - Randschichthärten
Two stage nitriding = vícestupňové nitridování – Zweistufiges nitrieren

## Slide 41: Převody tvrdosti – ISO 18265
Zkoušení tvrdosti – je rychlé měření
  Nahrazuje někdy zkoušení pevnosti v tahu pokud je mez pevnosti komplikovaná

## Slide 42: Převody tvrdosti – ISO 18265
V praxi dochází k pokusům stanovit jednoznačnou závislost mezi původními a převedenými hodnotami – NELZE
X… HV30
Y… Rm
1… zušlechtěná
2… kalená

## Slide 43: Převody tvrdosti – ISO 18265

## Slide 44: Převod tvrdosti – ISO 18265
Převod tvrdost x pevnost není univerzální vztah
Není stejné vtisk vs. elasticko – plastickým chováním
Převedené hodnoty nelze používat jako důkaz k prokázání shody TDP resp. smlouvy (výjimka musí být domluvena)
Základ převodu min. 3 hodnoty tvrdosti
Obrázek pomáhá při výběru metody

## Slide 45
Výsledky převodu je nutno označit
Označení:
  Převod ISO 18265 - 415MPa – A.1 – HBW
  Převod ISO 18265 – 60.2HRC – C.2 – HV30
Norma
Hodnota převedené tvrdosti
Tabulka použitá k převodu
Původní použitá metoda

## Slide 46: Převod tvrdosti ocelí určených k zušlechťování v zušlechtěném stavu vs. žíhaný stav
Zušlechtěný stav
Normalizačně žíhaný stav

## Slide 47: Převod tvrdosti na pevnost v oceli
Zušlechtěný stav
Kalený stav

## Slide 48: Převod tvrdosti RO
Převod tvrdosti podle Vickerse. Pozor různé nástrojové resp. rychlořezné oceli různé převodní tabulky

## Slide 49: Tvrdosti
HV | Tvrdost | Hloubka vtisku mm
 | 30 | 0.033
 | 10 | 0.019
 | 5 | 0.014
 | 1 | 0.006
 | 0.1 | 0.002
HR | 60 | 0.031
 | 45 | 0.026
 | 30 | 0.018
 | 15 | 0.009