## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

## Slide 2: Možnosti zpevnění

## Slide 3: Možnosti zpevnění

## Slide 4: Možnosti zpevnění

## Slide 5: Možnosti zpevnění

## Slide 6: Možnosti zpevnění

## Slide 7: Možnosti zpevnění

## Slide 8: Možnosti zpevnění

## Slide 9: Možnosti zpevnění

## Slide 10: Úvod - legující prvky
Prvky vyskytující se v ocelích
Základní legující prvky
Ca se nepřidává do ocelí pro konkrétní změnu vlastností, ale pro omezení negativních vlastností vměstků v oceli

## Slide 11: Úvod
Škodlivé prvky v ocelích resp. nečistoty
P, O, N, H – do oceli vstupují při výrobě ze surovin a působením vlhkosti a pecní atmosféry
Cu, Al se dostávají do oceli s ocelovým odpadem

## Slide 12: Úvod
Prvky ovlivňující fázové transformace ocelí
Např. bór významně potlačuje transformaci g na a
  Svojí přítomností na hranicích zrn potlačuje zárodky a

## Slide 13: Charakteristika legujících prvků
Ti, V, Nb – zvýšení meze kluzu a pevnosti – ovlivní velikost zrna
Ti, Nb, V, Cr, Mo, W

## Slide 14: Legury pro speciální oceli
Velký vliv na rezistivitu, strukturu

## Slide 15: Vliv legujících prvků
Legující prvky mohou být rozpuštěny v tuhém roztoku resp. mohou tvořit precipitáty
TiN – vysoká termodynamická stabilita (vylučují se velmi brzo, jsou místem pro další heterogenní nukleaci - precipitaci)
Přesycený tuhý roztok
Precipitace po hranicích zrn
Precipitace uvnitř zrn

## Slide 16: Přehled legujících prvků v přechodových kovech - precipitáty

## Slide 17: Vliv Mn na rozpad austenitu
Vliv Mn na tvar binárního diagramu a na křivky IRA pro ocel obsahující 0,9%C

## Slide 18: Vliv Mn
Základní oceli typu S235, S355 apod. mají obsah Mn až 1,9%
Zvyšuje pevnost jak po tváření a normalizačním žíhání tak i po jejich zušlechtění
Zvýšení mechanicko-metalurgických charakteristik při minimálním zvýšení ceny
Při vysokých obsazích manganu (nad 1,5%) = vysoký stupeň odmíšení manganu a fosforu(heterogenita)
Náchylnost k popouštěcí křehkosti silně vzrůstá při obsahu nad 0,3% Mn

## Slide 19: Vliv Si na rozpad austenitu
Si stabilizuje ferit
Si zrychluje transformaci na ferit jak při perlitické reakci tak i při tvorbě proeutektoidního feritu

## Slide 20: Vliv Si na rozpad austenitu
Si nepřechází do cementitu (na rozdíl např. od Mn)
Zvyšuje aktivitu uhlíku ve feritu
  Čili potlačuje tvorbu cementitu –
  Na fázovém rozhraní se najednou zvýší podíl Si
  Pro vytvoření cementitu potřebuji aby co nejvíce uhlíku přešlo k rozhraní – difuze je kontrolována aktivitou (ke které na rozraní přispívá množství křemíku
  U litin podporuje vznik grafitu
Přejde do feritu

## Slide 21: Vliv chromu na rozpad austenitu
U IRA značný potlačení počátku bainitické přeměny
U IRA potlačení perlitické transformace (posunutí Pf doprava)
Cr podporuje rozvoj popouštěcí křehkosti (nutné rychle ochlazovat)
Typické oceli 0,15 až 0,6%C a cca 1%Cr

## Slide 22: Vliv chromu na rozpad austenitu
Přidání 0,8%Cr

## Slide 23: Vliv molybdenu na rozpad austenitu
Molybden vytváří karbidy
Stabilizuje ferit
Podobný efekt jako Cr
Mo brzdí difuzní transformace významně prodlužuje bainitickou transformaci
Posouvá Bs k nižším teplotám a mírně ke kratším časům
Porovnání ARA diagramů s 0,03%Mo (černá čára) a 0,3%Mo

## Slide 24: Vliv Mo
Zvyšuje účinek přísad Mn, Cr, Ni. Obvykle od 0,15% do 0,6%
V porovnání s uhlíkovými ocelemi zvyšuje teplotu popouštění při dosažení srovnatelné úrovně mechanických vlastností
Při dané pevnostní úrovni mají oceli legované molybdenem vyšší plastické vlastnosti
Zvyšuje žárupevnost oceli – díky stabilitě vyloučených karbidů
Skupina Ni-Cr-Mo dosáhne velkých plastických vlastností i ve velkých průřezech

## Slide 25: Vliv Ni
Austenitotvorný
Zvyšuje prokalitelnost
Netvoří karbidy
Použití v ocelích, které mají vysokou houževnatost při nízkých teplotách
Max. rozpustnost v Fe alfa při 475°C = 6,1%Ni
Max. rozpustnost v Fe gama při 300°C = 54,6%Ni
Zajišťuje vysoké hodnoty houževnatosti zvláště při nízkých teplotách
Velmi efektivní je v kombinaci s chromem (významné zvýšení pevnosti a prokalitelnosti) . Poměr niklu k chromu by měl být cca 2,5:1
Obvyklé kombinace jsou 1,25%Ni, 0,65%Cr

## Slide 26: Vliv V
Příznivý vliv na růst zrna
Zlepšení únavových vlastností
Vznikají velmi stabilní karbidy
Mikrolegované oceli s vyšší mezí kluzu – doplňuje účinek Nb, Ti apod.
Snižuje náchylnost k stárnutí oceli

## Slide 27: Ostatní legující prvky
Vliv boru na stabilitu austenitu

## Slide 28: Ostatní legující prvky
Vliv 20ppm B na odlitek CMn oceli. Je patrné, že díky jeho přítomnosti nedochází k nukleaci feritu na hranicích původních austenitickývh zrn.

## Slide 29: Ostatní legující prvky
Vliv Nb na ARA diagram CMn oceli
Odlišnoti v precipitaci mikrolegujících prvků (vlevo bez deformace) (vpravo s deformací)
Počátek precipitace
Konec precipitace

## Slide 30: Vlastnosti legovaných ocelí
Nejsilněji zpevňují C,N
Vliv na pevnost oceli největší mají – Mn, Ni, Si, chrom mnohem méně
Smysl legur
  Spočívá v tom, že k dosažení stejné struktury u slitin s různým obsahem legur je nutno slitiny zvláštním způsobem tepelně zpracovat – smysl mají především díky TZ!

## Slide 31: Vliv složení na fyzikální vlastnosti
Více legur = vyšší odpor
Více legur = horší magnetizace

## Slide 32: Vliv složení na prokalitelnost
Uhlíkové oceli nemají nižší mechanické vlastnosti, ale neudrží je v celém průřezu
Je to o stálosti austenitu – všechny prvky mimo kobaltu jej zvyšují
  Jinak řečeno – snižuje difuzní rychlost – brzdí vznik zárodků
  Pozor Ti, Nb, V mírně snižují prokalitelnost
Důležité je nejen chemické složení oceli, ale i zrna a jeho stejnorodost!!
Růst nového zrna začíná obvykle na hranicích – proto je prokalitelnost určena obvykle chemií zde. Prokalitelnost je tím větší, čím stálejší je zrno (méně deformováno, větší atd.)
Proto stačí tak malé množství boru
Cílem popouštění je získat feriticko-karbidickou směs o velké jemnosti

## Slide 33: Vliv legujících prvků na popouštění
Vlastnosti martenzitu jsou nejvíce ovlivněny rozpustností uhlíku, ostatní legury (Mn, Ni) mírnější vliv. Významěnjší je vliv karbidotvorných prvků a to především na vysoké teploty
Změny podobné jako u umělého vytvrzování.
Dosažená změna vlastností nezávisí na chemii oceli, ale na koncentraci v tuhém roztoku
Sek. Tvrdost = Cr, Mo, W, V
Vliv legujících prvků především při těchto teplotách popouštění
  Si = 320°C až 350°C
  Mn = 400 až 425°C
  Cr = 425 až 450°C
  Mo = 525 až 550°C
  V = 600°C
Velkou stálost při vysokých teplotách mají oceli s legováním několika prvky jež zmenšují difuzi uhlíku v tuhém roztoku

## Slide 34: Mn oceli
Tvrdost s koncentrací manganu ve feritu zvýrazní se s nižším obsahem uhlíku (0,1% až 0,15) nemá význam u oceli s 0,7% až 0,8%
Tepelná vodivost manganových ocelí austenitických je 5x menší než uhlíkové oceli
Manganové oceli mají vysokou citlivost na přehřátí – pozor při žíhání (30MnB5 apod.)
Prokalitelnost je lineární funkcí obsahu manganu
Manganové oceli jsou náchylné k anizotermické popouštěcí křehkostí (ochlazení vzduch, olej)
Je vhodné je izotermicky kalit pak menší deformace

## Slide 35: Ni oceli
Malá náchylnost k odměšování niklu
Otevírá oblast austenitu
Nikl snižuje teplotu eutekoidní přeměny, zjemňuje strukturu perlitu
I zde platí čím více uhlíku tím menší vliv na pevnost
Přispívá k pevnosti martenzitu
Hlavní přínos niklu se projeví především při zušlechťování!
Nikl rozpuštěný v železe činí slitinu odolnější proti korozi na vzduchu, mořské vodě a v některých kyselinách
Snižuje kritickou rychlost ochlazování
Nikl zmenšuje obsah uhlíku v cementované oceli (o 0,1% až 0,15%) a to jak v povrchu, tak i dále. Při dlouhých prodlevách nezvětšuje nikl zrno. Přechod mezi vrstvou a jádrem je velmi plynulý

## Slide 36: Kobalt v oceli
Kobalt zvyšuje kritickou rychlost ochlazování
Proto vždy s vysokým obsahem uhlíku
Snižuje citlivost k přehřátí a zvyšuje rozmezí kalicích teplot
V žíhaném stavu mají oceli s kobaltem vyšší pevnost, nižší tažnost
Přísadou se zvětšuje tvrdost a mechanické vlastnosti oceli po popouštění na vysoké teploty
Při ohřevu je třeba počítat s tím, že kobaltové oceli mají sklon k oduhličení
Kobalt zvyšuje popouštěcí teplotu oceli a zpomaluje měknutí
Využití pro rychlořezné oceli

## Slide 37: Chrom v oceli
Tvoří celou řadu karbidů
Vliv chromu na vlastnosti feritu je malý. Pokud máme 0,1%C vytváří karbidy a zpevní
Nejvýrazněji zvyšuje chrom tvrdost a pevnost martensitu
Chrom zvyšuje odolnost proti korosním vlivům atmosféry, kyselin i při zvýšených teplotách
Chrom pasivuje povrch oceli
Zvyšuje náchylnost oceli k odmíšení
Chrom snižuje tepelnou vodivost oceli = ohřívat pomalu
Snižuje kritickou rychlost při kalení

## Slide 38: Chrom v oceli
K rozpouštění karbidů potřeba ohřev 1000°C až 1100°C
Čím vyšší kalicí teplota, tím nižší tvrdost po zakalení (vyšší množství zbytkového austenitu) tím vyšší pak může být tvrdost po popouštění
Při vyšším obsahu chromu kalíme v oleji, pokud 5% až 7% Cr možno na vzduchu
Aby měly oceli stejnou tvrdost jako uhlíkové je nutné je popustit na vyšší teplotu
Při obsahu 0,4%Cr a 1,5%Cr je vrubová houževnatost po popouštění s následným pomalým ochlazením je dva až třikrát nižší než po popuštění s rychlým ochlazením. Vyšší obsah Mn, P, ochlazovat po popouštění v oleji

## Slide 39: Chrom v oceli
Chrom zvyšuje množství uhlíku pohlcovaného při cementaci a značně zvyšuje koncentraci uhlíku v povrchové vrstvě. Toto je více výrazné při nižších cementačních teplotách
Hloubka cementační oceli se u oceli s 1,5%Cr zvyšuje
Krátkodobá cementace nevede k zhrubnutí zrna. Ta se projeví při delších prodlevách
Chrom významně zvyšuje tloušťku nadeutektoidní oblasti, v níž leží karbidy mohou vytvořit síť. Nutno snížit uhlíkový potenciál.
Důležitý při nitridaci – vytváří důležité nitridy. Je nezbytný

## Slide 40: Molybden v oceli
Vytváří velmi stabilní karbid Mo2C
Vliv molybdenu se projeví nejvíce v tepelně zpracovaném stavu
Již malá přísada zjemňuje strukturu – zvyšuje se vrubová houževnatost
U molybdenové oceli je mez tečení mnohem vyšší než u oceli uhlíkové a niklové
Zvyšuje stálost oceli při popouštění. Ocel je tím tvrdší a stálejší čím vyšší obsah molybdenu je
Velmi často se přidává k ocelím chromovým, chrominiklovým. U žáruvzdorných 2% = vyšší žáruvzdornost
Odstraňuje popouštěcí křehkost. Snižuje citlivost k přehřátí a růstu zrna. U konstrukčních ocleí obvykle 0,15% až 0,25%.
1% až 2% u rychlořezných ocelí nástrojových – vyšší odolnost proti opotřebení

## Slide 41: Křemík v oceli
Rozpuštěný ve feritu zvyšuje tvrdost a pevnost oceli až do 2,5%
Zvyšuje odolnost proti okujení při vysokých teplotách – protože vytvoří oxidický povlak SiO2
Křemík podporuje oduhličení oceli - čím více křemíku tím vyšší oduhličení
Zvyšuje odolnost proti popuštění
Křemíkové oceli nejsou náchylné k popouštěcí křehkosti
Křemíkové oceli se nesnadno isotermicky zakalují

## Slide 42: Chromniklové oceli
Malá tepelná vodivost – citlivé k rychlosti chlazení
Oceli mohou být s odlišnými vrstvami – následek dendritického odmíšení
Kritická rychlost kalení je značně nízká
Popouštěcí teplota je vyšší než u uhlíkových ocelí o cca 30°C až 50°C
Chromniklová ocel je jednou z nejvíce náchylných k popouštěcí křehkosti při pomalém ochlazování
Chromniklové oceli cementované, kalené se popouštějí po cementaci obvykle na 150°C až 170°C
Pozor na přítomnost zbytkového austenitu po cementaci – nutno kalit z nižších teplot
Velmi účelné je někdy využití izotermického kalení u složitě tvarových výrobků, které po normálním kalení podléhají deformaci. Izotermické kalení je ovšem možno využít pouze pro vysokolegované chromniklové oceli
Oceli korozivzdorné je nutné pro rozpuštění karbidů ohřívat vysoké teploty

## Slide 43: Chromomolybdenové oceli
Značně rozšířené
Obvykle do chromových konstrukčních ocelí přidáváme 0,25%Mo
Molybden má vliv na brždění rozpadu martenzitu při popouštění
Přísada Mo k chromové oceli zmenšuje náchylnost této oceli k popouštěcí křehkosti.
Molybden má velký význam na zvýšení meze tečení chromových ocelí. Prakticky všechny žárupevné oceli mají v sobě molybden
Nízkouhlíkové chromomolybdenové oceli se používají na výrobu značně namáhaných ozubených kol