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FSW — Friction stir welding
Vypocet teploty predehrevu

Podle Séferiana :

BESERON) o - (G, =CoxC,

_360C +40(Mn + Cr)+ 20Ni + 28Mo
’ 360

C

C. =0,005.5.C, s = tloustka materialu

Vhodné pro uhlikove a nizkolegované oceli C > 0,1 %
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FSW–Frictionstirwelding

V ý p o č e t t e p l o t y p ř e d e h ř e v u

PodleSéferiána:

[°C] Kde:

s=tloušťkamateriálu

Vhodnéprouhlíkovéanízkolegovanéoceli C>0,1%
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FSW — Friction stir welding
Vypocet teploty predehrevu

Podle Ita a Bessya :

Tp :144OPW_392 [°C] Kde : szPcm+H-|— K
60 40.10°

Si+Mn+Cu+Cr+Ni+]\£+K+5B
30 20 20 20 60 15 10

Pcm=C +

H = obsah difuzniho vodiku [ml/100g]
K = koeficient tuhosti spoje = 69.s pro tupy (66.s pro koutovy)
S = tloustka materialu [mm]

Dalsi vypoétové vztahy uvedeny v normé CSN EN 1011-2 !!!
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FSW–Frictionstirwelding

V ý p o č e t t e p l o t y p ř e d e h ř e v u

PodleItaa Bessya :

H=obsahdifuzníhovodíku[ml⁄100g]

K=koeficienttuhostispoje=69.sprotupý(66.sprokoutový) 

s=tloušťkamateriálu[mm]

Dalšívýpočtovévztahyuvedenyv norměČSNEN 1011-2!!!
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FSW — Friction stir welding

Vypocet doby ochlazovani

Pro trojrozmérny tepelny tok

1 1

l‘ —
500-7, 800-17,

i, =(6700-5.T,).0(

).F

3

Kde:

To = teplota plechu pri svarovani
Q = tepelny prikon
F3 = faktor svaroveho spoje
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FSW–Frictionstirwelding

Výpočet doby ochlazování

Protrojrozměrnýtepelnýtok

Kde:

T

0

=teplotaplechupřisvařování 

Q=tepelnýpříkon

F

3

=faktorsvarovéhospoje
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FSW — Friction stir welding

Vypocet casu ochlazovani

Pro dvojrozmérny tepelny tok

T _
s O 12 12
ly, = (4300 -4,3.7,).10°. = _ i
: d, | (500-T,)> (800-T,)"
Kde:
To = teplota plechu pri svarovani 3 s
Q = tepelny prikon ey AP
d = tloustka plechu - -
F2 = faktor svarového spoje —- -

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investicni fondy

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani









FSW–Frictionstirwelding

Výpočet času ochlazování

Prodvojrozměrnýtepelnýtok

Kde:

T

0

=teplotaplechupřisvařování

Q=tepelnýpříkon 

d =tloušťkaplechu
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FSW — Friction stir welding

Vykonove viastnosti elektrod

Slouzi pro : - kontrolu hmotnostniho vyuziti elektrod
- sledovani produktivity svarovani

VYKON NAVARENI
Pn = Gn/t (g/min)

Kde: Gn = Hmotnost navareneho kovu housenky (g)
t = doba navarovani svarové housenky hmotnosti Gn (min)

VYKON ROZTAVENI

Pr = Gr/ t (g/min)

Kde: Gr=Hmotnost roztaveného jadra elektrody (g)
t = doba roztaveni jadra elektrody hmotnosti Gr (min)
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FSW–Frictionstirwelding

V ý k o n o v é v l a s t n o s t i e l e k t r o d

Sloužípro : - kontrolu hmotnostního využitíelektrod

-sledováníproduktivitysvařování

VÝKONNAVAŘENÍ

Pn = Gn/t(g/min)

Kde: Gn=Hmotnostnavařenéhokovuhousenky(g)

t =dobanavařovánísvarovéhousenkyhmotnostiGn(min)

VÝKONROZTAVENÍ

Pr = Gr/t(g/min)

Kde:

Gr=Hmotnostroztavenéhojádraelektrody(g)

t =dobaroztaveníjádraelektrodyhmotnostiGr(min)
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FSW — Friction stir welding

Vykonove viastnosti elektrod

Slouzi pro : - kontrolu hmotnostniho vyuziti elektrod
- sledovani produktivity svarovani

VYTEZNOST ELEKTRODY
nj =(Gn/ Gr).100 (%)

Kde: Gn =Hmotnost navareného kovu housenky (g)
Gr = Hmotnost roztaveného jadra elektrody (g)

SOUCINITEL ROZTAVENI

n = Pr/I(g/A.min)

Kde: Pr = Vykon roztaveni (g/min)
| = Stredni dovoleny svarovaci proud (A)

R EVROPSKA UNIE S
* Evropské strukturalni a investiéni fondy 'lw
* o ‘

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani










FSW–Frictionstirwelding

V ý k o n o v é v l a s t n o s t i e l e k t r o d

Sloužípro : - kontrolu hmotnostního využitíelektrod

-sledováníproduktivitysvařování

VÝTĚŽNOSTELEKTRODY 

ηj= (Gn/Gr).100(%)

Kde:

Gn=Hmotnostnavařenéhokovuhousenky(g) 

Gr =Hmotnostroztavenéhojádraelektrody(g)

SOUČINITELROZTAVENÍ

η = Pr/ I(g/A.min)

Kde:

Pr=Výkonroztavení(g/min)

I =Střednídovolenýsvařovacíproud(A)
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FSW — Friction stir welding

Mnozstvi energie spotrebované na svarovani

Muze byt vztazeno :
- Na mnozstvi roztaveneho kovu Nr

Nr = (U.L.t) / Gr (W.min/g)
- Na mnozstvi navareného kovu Nn

Nn= (U.L.t) / Gn (W.min/g)

Kde: U = Napéti svafovaciho oblouku (V)
| = Svarovaci proud (A)
t = Doba horeni svarovaciho oblouku (min)

Gr= Hmotnost roztaveného jadra elektrody (g)
Gn = Hmotnost navareného kovu housenky (g)

Nr nebo Nn = mérna spotreba elektrické energie (W.min/q)

EVROPSKA UNIE N
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FSW–Frictionstirwelding

M n o ž s t v í e n e r g i e s p o t ř e b o v a n é n a s v a ř o v á n í

Může býtvztaženo :

- Namnožstvíroztaveného kovu Nr

Nr= (U.I.t)/Gr(W.min/g)

- NamnožstvínavařenéhokovuNn 

Nn= (U.I.t)/ Gn (W.min/g)

Kde:

U =Napětísvařovacíhooblouku(V)

I =Svařovacíproud(A)

t =Dobahořenísvařovacíhooblouku(min) 

Gr=Hmotnostroztavenéhojádraelektrody(g) 

Gn=Hmotnostnavařenéhokovuhousenky(g)

NrneboNn=měrnáspotřebaelektrickéenergie(W.min/g)
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FSW — Friction stir welding
- V4
Difuze

Pomoci zakladnich rovnic difaze byla empiricky zjisténa zavislost soucinitele
difuze D na teploté t:

D = Dyg.exp — T

Kde: Do je frekvencéni faktor
Q je aktivacni energie difuze
k je Boltzmannova konstanta

Hloubku difazni vrstvy X Ize s pouzitim Il. Fickova zakona vyjadrit v
zavislosti na souciniteli difuze (D) a ¢ase (1)

Kde x je hloubka diftaze (cm)
D je difuzni soucinitel (cm?.s7) y)
t, je Gas difize (s) x“ =2D.tqg
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FSW–Frictionstirwelding

D i f ú z e

Pomocízákladníchrovnicdifúzebylaempirickyzjištěnazávislostsoučinitele 

difúzeDnateplotět:

�

�. �

� = �

0

.���−

Kde:D

0

jefrekvenčnífaktor

Qjeaktivačníenergiedifúze 

kjeBoltzmannovakonstanta

HloubkudifúznívrstvyXlze spoužitímII.Fickovazákonavyjádřitv 

závislostinasoučinitelidifúze(D)ačase(t)

Kdexjehloubkadifúze(cm)

Dje difúznísoučinitel(cm

2

.s

-1

) 

t

d

ječasdifúze(s)

2

� = 2�.�

�
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FSW — Friction stir welding

Soucinitel tvaru (formy) svaru

v =>b/c (h)

kdke C=h-+a

Elektricky oblouk
Plazma

Elektronovy svazek

EVROPSKA UNIE N
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FSW–Frictionstirwelding

S o u č i n i t e l t v a r u ( f o r m y ) s v a r u

ψ = b / c (h)

kde

c = h + a
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FSW — Friction stir welding

Viiv metody svarovani

Tepelny prikon pri svarovani elektrickym obloukem

tepelny pfikon dodavany do svarové lazné (Q) je dulezity parametr,
ovliiviiujici vlastnosti svarového spoje (zejména u obtizné svaritelnych
materialu) a jeho velikost Ize spocitat z nasledujiciho vztahu :

U -1
1000-v

O=n [kd/mm]
Kde:
n - ucinnost metody svarovani [-] U
- napeti na oblouku [V]
| - svarovaci proud [A]
v - rychlost svarovani [mm/s]

EVROPSKA UNIE ’\K%,
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FSW–Frictionstirwelding

Vlivmetodysvařování

Tepelnýpříkonpřisvařováníelektrickýmobloukem

tepelný příkon dodávaný do svarové lázně (Q) je důležitý parametr,

ovlivňující vlastnosti svarového spoje (zejména u obtížně svařitelných

materiálů)ajehovelikostlzespočítatznásledujícíhovztahu:

[kJ/mm]

Kde:

η -účinnostmetodysvařování[-] U

-napětínaoblouku[V]

I -svařovacíproud[A]

v -rychlost svařování[mm/s]

1000

×

v

U

×

I

Q

=

h

×
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FSW — Friction stir welding

Tepelna ucinnost jednotlivych metod svarovani

Tepelny prikon pri svarovani elektrickym obloukem

Q=n.(U.l)/1000.v [kJ/mm]

Cislo Metoda svafovani k
metody
12 svafovani pod tavidlem 1,0
111 ruéni obloukové svarovani obalenou elektrodou 0,8
131 obloukové svarovani tavici se elektrodou v inertnim plynu; MIG svarovani 0,8
135 obloukové svarovani tavici se elektrodou v aktivnim plynu; MAG svarovani 0,8
114 obloukové svarovani plnénou elektrodou bez ochranného plynu 0,8
136 obloukové svarovani tavidlem pinénou elektrodou v aktivnim plynu 0,8
137 obloukové svarovani tavidlem pinénou elektrodou v inertnim plynu 0,8
141 obloukové svafovani wolframovou elektrodou v inertnim plynu; TIG svafovani 0,6
15 plazmové svarovani 0,6

* 4 Kk Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLST










FSW–Frictionstirwelding

Tepelnáúčinnostjednotlivýchmetodsvařování

Tepelnýpříkonpřisvařováníelektrickým obloukem

Q = η . (U.I)/1000. v [kJ/mm]
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FSW — Friction stir welding

Teplotni pole

Upravena diferencialni rovnice vedeni tepla.

» Zjednoduseny tvar rovnice pro teplotu libovolného bodu v teplem
ovlivhéne oblasti je mozné vyjadrit :

T—T = 1 9 %

Kde : 0 2 ﬂ/ .
» T je teplota zvoleného mista [°C] \/ nACO V.S

« Topocatecni teplota [°C]

« q tepelny vykon svarovaciho zdroje [J.A-1]

« ctepelna kapacita [J.g-1°C-1]

* p merna hmotnost [g.cm-3]

* A koeficient tepelné vodivosti [W.cm-1.s-1.°C-1]
* v rychlost svarovani [cm.s-1]

« s tloustka materialu [cm]

« tcas|[s]

* p/ A=qa koeficient teplotni vodivosti [cm.s-1]

EVROPSKA UNIE ’\K%,
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy I
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FSW–Frictionstirwelding

T e p l o t n í p o l e

Upravenádiferenciálnírovnicevedenítepla.

Ø Zjednodušenýtvarrovniceproteplotulibovolnéhoboduvteplem 

ovlivněnéoblastijemožnévyjádřit:

Kde:

• Tjeteplotazvolenéhomísta[°C]

• T

0

počátečníteplota[°C]

• qtepelnývýkonsvařovacíhozdroje[J.A-1]

• ctepelnákapacita[J.g-1°C-1]

• ρměrnáhmotnost [g.cm-3]

• λkoeficienttepelnévodivosti[W.cm-1.s-1.°C-1]

• vrychlostsvařování[cm.s-1]

• stloušťkamateriálu [cm]

• tčas[s]

• ρ/λ=αkoeficientteplotnívodivosti[cm.s-1]

v

.

s t

1

.

q

.

1

2

p

.

l

.

c

.

r 0

T

-

T

=
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FSW — Friction stir welding

Vypocet charakteristickych casti diagramu ARA

Vypocet teploty vzniku Martenzitu

Ms =539-423.C -30,4.Mn—-17,7Ni —-12,1.Cr —7,5.Mo0 [°C]
Vypocet teploty ukonceni martenzitické premény

Mf =346—-474.C-33.Mn—-17Ni —-17.Cr —21.Mo [°C]

Vypocet teploty vzniku bainitické struktury

Bs =830-270.C —80.Mn—70.Cr—83.Mo [°C]
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FSW–Frictionstirwelding

Výpočetcharakteristických částídiagramuARA

VýpočetteplotyvznikuMartenzitu

Výpočetteplotyukončenímartenziticképřeměny

Výpočetteplotyvznikubainitickéstruktury

Ms

=

539

-

423.

C

-

30,4.

Mn

-

17,7

Ni

-

12,1.

Cr

-

7,5.

Mo

Mf

=

346

-

474.

C

-

33.

Mn

-

17

Ni

-

17.

Cr 

-

21.

Mo

Bs

=

830

-

270.

C

-

80.

Mn

-

70.

Cr

-

83.

Mo

[°C]

[°C]

[°C]
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Tepelny prikon

Mnozstvi energie na jednotku delky.

svar.prikon
svar.proud
svar.napéti

svar. rychlost

@]
@]

60* | * U |
Q= —— [*~rm '

V2

Q: ..... svaf.pfikon [J*em™]
svar.proud [A]
svar.napeti [V]
V:......svaF. Rychlost [cm*min ]

energie vnesena do svaroveho spoje
.....celkova energie oblouku










Tepelnýpříkon

Množstvíenergienajednotkudélky.

I * U

[kJ*mm

-1

]

60*I*U

[J*cm

-1

]

1000*v

1

Q

1

=

v

2

Q

2

=

[kJ*mm

-1

] 

[A]

[V]

Q

1

…..svař.příkon

I ……. svař.proud

U ……svař.napětí

v

1

……svař. rychlost [mm*s ]

-1

-1

Q

2

….. svař.příkon

I ……. svař.proud

U……svař.napětí

v

2

……svař.Rychlost

[J*cm

-1

] 

[A]

[V]

[cm*min]

Q

sv

h

=

Q

sv

…..energievnesenádosvarovéhospoje 

Q

cel

…..celkováenergieoblouku

Q

cel
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Tepelny prikon-skutecny

soud. ucinnosti

Technologie
svarovani

Uginnost procesu-n

Rozsah

Doporuceno

Literatura

111 - MMAW (SMAW)

0.66 - 0.85

0.80

[1.3]

11 - MMAW (SMAW), stick welding

0.75

0.75

[1,3,5,6]

141 - GTAW (TIG,WIG), (Ar-steel)

0.25-0.75

0.40

[1,3,5,6]

141 - GTAW (TIG,WIG), (He-Al)

0.55-0.80

0.60

[1.3]

141 - GTAW (TIG,WIG), (Ar-Al)

0.22-0.48

0.40

[1.3]

131 - GMAW (MIG), (Ar-ocel)

0.66-0.70

0.70

[1.3]

135 - GMAW (MAG), (CO2-ocel)

0.75-0.93

0.85

[1.3]

136, 137, 138 GMAW (MAG), (CO2-ocel)

0.80

0.80

[1.3]

121- SAW

0.90-0.99

0.95

[1.3]

72 - ESW

0.90-0.99

0.95

[[1.3]

76 - EBW

0.90

0.90

[4]

751 - CO2 Laser Beam seam welding

0.2-0.90

0.50

[9,10]

751 - Nd:YAG Laser Beam spot welding

0.38-0.67

0.50

[9,10]

15 - PAW

0.47-0.75

0.60

[12]

15 - VPPAW (Variable polarity PAW, Al)

0.41-0.62

0.50

[12]










Tepelnýpříkon-skutečný

Q

a

=Q

1,2

*

h

h

...

souč.účinnosti

Technologie 

svařování

Účinnostprocesu-

h

Rozsah Doporučeno Literatura

111-MMAW (SMAW) 0.66-0.85 0.80 [1,3]

11-MMAW (SMAW),stickwelding 0.75 0.75 [1,3,5,6]

141-GTAW(TIG,WIG),(Ar-steel) 0.25-0.75 0.40 [1,3,5,6]

141-GTAW(TIG,WIG),(He-Al) 0.55-0.80 0.60 [1,3]

141-GTAW(TIG,WIG),(Ar-Al) 0.22-0.48 0.40 [1,3]

131-GMAW(MIG),(Ar-ocel) 0.66-0.70 0.70 [1,3]

135-GMAW(MAG),(CO2-ocel) 0.75-0.93 0.85 [1,3]

136,137,138GMAW(MAG),(CO2-ocel) 0.80 0.80 [1,3]

121-SAW 0.90-0.99 0.95 [1,3]

72-ESW 0.90-0.99 0.95 [[1,3]

76-EBW 0.90 0.90 [4]

751-CO2LaserBeamseamwelding 0.2-0.90 0.50 [9,10]

751-Nd:YAGLaserBeamspotwelding 0.38-0.67 0.50 [9,10]

15-PAW 0.47-0.75 0.60 [12]

15-VPPAW(VariablepolarityPAW,Al) 0.41-0.62 0.50 [12]
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110*20

Fovani - 1%0,7% ———— = 0,77 [kJ/mm]
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Svarovani MAG-135

—
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FSW — Friction stir welding

Wypocet uhlikoveho ekvivalentu

=C+ (Mn+Cr) +M0+ Ni+ Cu +P+O,0024.t /hm.% ]

C
o 6 4 15 14 2

Kde t = tloustka materialu

Podminkou zaruc¢ené svaritelnosti je Cekv < 0,5 hm % a C < 0,22 hm %.
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FSW–Frictionstirwelding
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FSW — Friction stir welding

Vypocet uhlikoveho ekvivalentu

Mezinarodni svarec¢sky institut (IIW/IIS) navrhl vzorec v této podobé :

Mn+Cr+M0+V +Ni+Cu
6 5 15

C (IIW)=C+ /hm.%]

Tento vzorec plati pro slozeni materialu :
(pro oceli s obsahem C > 0,18 hm.%)

0,45 % pro tloustku plechu do 4 mm

0,4 % pro tloustku 6,5 mm,

0,35 % pro 25 mm,

0,3 pro 50 mm vyhovuje a Ize ocel svarovat bez predehrevu.

EVROPSKA UNIE -
Evropskeé strukturalni a investicéni fondy I

Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani










FSW–Frictionstirwelding
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FSW — Friction stir welding

Wypocet uhlikoveho ekvivalentu

V normé& CSN EN 1011 je uveden vztah, ktery se dnes pouZivé asi
nejvice

- Pro eliminaci vodikového praskani

- oznacuje uhlikovy ekvivalent jako CET :

Mn+M0+Cr+Cu+Nz hm. %]

CET =C+ s
10 20 40
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FSW–Frictionstirwelding
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FSW — Friction stir welding

Wypocet uhlikoveho ekvivalentu

Uvedeny vzorec plati pro slozeni materialu :

C (0,05-0,25 hm%),
Si (max. 0,8 hm%),
Mn (0,5-1,9 hm%),
Cr (max. 1,56 hm%),
Cu (max. 0,7 hm%),
Mo (max. 0,756 hm%),
Nb (max. 0,06 hm%),
Ni (max. 2,5 hm%),
Ti (max. 0,12 hm%),
V (max. 0,18 hm%)
B (max. 0,005 hm%).

Zavislost ekvivalentu CET na tloustce plechii (d)

Ekvivalent CET (hm. %) TiouStka d (mm)
0,18 60
0,22 50
0,26 40
0,31 30
0,34 20
0,38 12
0,40 8

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investicni fondy
Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani










FSW–Frictionstirwelding

V ý p o č e t u h l í k o v é h o   e k v i v a l e n t u

Uvedenývzorecplatíprosloženímateriálu:

C(0,05-0,25hm%),

Si(max.0,8hm%),

Mn(0,5-1,9hm%),

Cr(max.1,5hm%),

Cu(max.0,7hm%),

Mo(max.0,75hm%),

Nb(max.0,06hm%),

Ni(max.2,5hm%),

Ti(max.0,12hm%), 

V(max.0,18hm%)

B(max.0,005hm%).
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